（G00K）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分1 | 板材、叠层(使用HTG) | 20210526 | 5月25日邮件确认 |
| 共用部分4 | 光绘贴片文件 | 20160912 | G00k20160917 |
| 预审部分:3 | 包装 | 20160812 | G00K20160818 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 板材、叠层：

  - 顾客在制板说明中对板材没有特殊要求的情况下，板材默认使用高TG板材。

  - 2.标记(顾客无标记要求时):

1) 需要帮客户检查板上是否有：客户物料图号，广电logo，防静电标记，如果没有添加这些标记，需要与客户确认

2) 需要加我司的全套标记，包括周期标记和无铅标记，没有空间加时要EQ确认。全套标识图片参考上图：

3.V-CUT要求（无要求时）：

.V-CUT余厚的标准如下：

A.1.0mm板厚 V-cut余厚为0.33mm+/-0.1mm

B.1.6mm板厚 V-cut余厚为0.4mm+/-0.1mm

C.2.0mm板厚 V-cut余厚为0.5mm+/-0.1mm

D.其它板厚按我司常规的V-CUT余厚。

4.光绘贴片文件：

需要发光绘文件和贴片文件，需发到以下邮箱：林朝礼（lcli3@grgbanking.com），文件名称PN:YT7.820.*** V .ZIP格式命名（已经做做进工程系统自动完成）

预审部分：

1.顾客要求符合ROHS6,如果客户的订单表面工艺是有铅喷锡，需要跟客户确认

2.客户要求热冲击报告时,直接按只做热应力测试即可,无需确认

3.请预审忽略顾客制板说明中的包装要求

CAM部分： 无