共用部分： 无

预审部分： 无

CAM部分： 无

FPC要求：

- 此客户软板订单，其柔性部分桥连必须按激光无间隙断点桥连的效果设计，且桥连的宽度按照8mil设计，每10mm一个桥连，如下图。NOPE单由销售处理；