（X007）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分5. | 出货报告 | 20220312 | 刚性印制板生产外包验收协议贺磊2022-03-01 |
| 共用部分1 | 过孔工艺、图纸、出货报告、测试图形 | 20220707 | 顾客质量要求转化任务清单 方总2022-07-04 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 过孔工艺:

存在BGA的板，过孔需采用非导电树脂塞孔。

- 字符:

字符需清晰可辨，不满足要求时与顾客提出确认。

- 图纸:

- 机械安装孔及外形加工尺寸与图纸不一致时需提出确认。

- 预审报价勾选bonding，CAM给产线提供打线区（软金区）图纸。

- 标记：

制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

- 出货报告要求：

1）预审出货要求勾选附着力报告，MI在内包装备注：需提供镀层附着力测试报告、阻焊附着力测试报告。

2）表面工艺为金类(如沉金、镀金、镍钯金、镀硬金、镀软金等),预审需勾选镀层厚度测试报告；

3）含软金板《顾客制作说明》有要求提供金丝键合拉力测试报告时；

6.测试图形：

尽量四角多加HTA/B图形，优先加3组，有空间的加4组，没有空间至少2组。

预审部分：

1.如果没有特殊要求，内层铜箔设计1OZ，当间距不满足时与顾客提出确认。

2.当有镀金要求的插头（金手指）和按键位置，金厚按照最小2.5um控制。

3. 验收标准：按照GJB362B-2009。

CAM部分：

- 孔壁铜厚最小20um，平均28um。

- 热应力（HTA/B）测试图形全部铣切。

MI部分：

- 在外形、功能检查和内包装中备注：超3月提库板提供热应力报告，热应力（HTA/B）测试图形和同批次余板一起入库，用于提库板热应力测试。

- 当有打线区（软金区）图纸时，功能检查备注:该板软金区需打线测试，外发ICS提供金丝键合拉力测试报告。