（V2RE/V2UH/V2UJ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分：7 | 外形公差 | 20160606 | 销售 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 所有PCB板都需在字符层加我司全套标记,标记尺寸越小越好，不需与客户确认标记位置；

  - 如若字符层空白空间位置不足，标记可分开加。FP标记+DATE CODE是必加项。此点不需与客户确认；

  - 如果板内没有字符层，标记及周期添加位置需与客户确认；

  - 关于无铅标记，如果说明中提到要符合ROHS，则按加无铅标记处理；若无此说明时，则按默认不加处理；

- 钻孔：

  - 大于0.2mm的孔,包括过孔(非插件孔),需做正常补偿；

  - 通孔孔铜：

      - 孔纵横比≤4时，单个孔内：25um (1mil)min. 局部：15um (0.6mil)min；

      - 4≤孔纵横比≤5时，单个孔内：18um(min), 局部：12um(min)；

  - 盲孔孔铜：

      - 需环氧树脂填充的VIA孔铜厚：13um(min)；

      - 不需环氧树脂填充的VIA孔铜厚：20um(min)；

      - 环氧树脂需100%填充VIA孔；

  - 埋孔孔铜：

      - 环氧树脂需100%填充；

      - VIA孔铜厚：13um(min)；

- 线路、表面工艺：

  - 在无客户确认同意下，隔离环和焊盘宽度，过孔大小不允许更改；

  - 内层所有非功能焊盘/孔不允许删除，客户需使用散热盘(thermal pads)；

  - 在无客户确认同意下，BGA焊盘尺寸不允许更改；

  - 沉金：金厚：0.2um(max)；镍厚：4um(min)；

  - 无特殊要求时，金手指倒角45度, 镍厚最小4um，金厚最小1.27um；

- 阻焊、字符:

  - 焊盘开窗与焊盘本身等大情况下，允许按我司能力加大阻焊开窗，保证阻焊不上焊盘。此点在确认光绘文件时只需工程知会到客户，由其更改完善GERBER文件，无需确认；

  - 在部分贴片间的阻焊桥不满足我司生间能力（4mil）情况下，焊盘间距大于等于8mil，允许调整阻焊开窗保留阻焊桥。焊盘间距小于8mil, 开通窗（没有阻焊桥）；

  - 字符上贴片焊盘的情况需确认,客户修改文件后重传；

  - 字符上开窗过孔焊盘直接削，包括极性标识，接受字符残缺及无法辨认的问题；

- 外形、拼板:

  - 板厚1.6时，V-CUT角度：30或45度，深度≥0.1mm,余厚0.45+/-0.1mm；

  - 拼板图mechanical drawing中的字符可以忽略。我司按"tooling hole"标识来确认拼板方向；

  - 拼版文件中仅提供了顶层的反光点及其开窗，未提供底层的且底层无贴片时，底层则不添加；

  - 若底层有贴片时，但是未提供底层文件，需确认；

  - 在客户提供的拼版文件中，只提供了定位孔对应的顶层阻焊层文件，底层未提供情况下，定位孔底层添加与顶层一样的阻焊开窗；

  - 最大生产拼板尺寸控制到18x24inch；

- 其他:

  - 每款板都需确认光绘文件；

  - 确认光绘文件时，需将我司生产用来定位等与光绘无关联的文件过渡掉,以避免误解；

  - 顾客提到的PERFAG 2F and PERFAG 3D标准，对于刚性板需严格按客户提供的PERFGA 3D标准制作；如客户GERBER文件中对双面板要求是PERFAG 2F，仍然按照PERFAG 3D做，此点不需确认；

  - 1.5≤板厚≤3.2mm时，翘曲度≤0.5%；

  - 每一个板都加测试条，测试条请加在生产拼板上的空白处，仅做为我司内部检验测试使用，详见附件（测试条说明.doc和6-testcoupon.tgz）。工程ERP铣板工序备注：测试条随正常板往下工序走 ，ERP终检工序备注：测试条给到实验室做成品检测（测试条无需交顾客）；

  - 需从测试条中测量以下信息：板厚，每层的铜厚，孔铜，介质厚度，线宽，钻孔芯吸，孔径，金镍厚等；

  - 测试条仅在我司内部做成品检验使用，如有工程方面问题请内部确认，无需询问客户；

预审部分：

- 顾客2-4层无阻抗刚性板和2-4层通孔刚性板请按附件“Std boards”一栏内的工程要求制作（客户无2层的阻抗板和盲埋孔、HDI板）；

- 顾客4-8层有阻抗刚性板和HDI刚性板请按照附件“Control boards  std rigid, HDI and Flex-rigid”一栏内的工程要求制作；

- 层间厚度公差：

| 正常厚度(TP)(mm) | 公差(mm) |
| --- | --- |
| TP≤0.15 | ±0.025 |
| 0.15＜TP≤0.20 | ±0.038 |
| 0.20＜TP≤0.36 | ±0.050 |
| 0.36＜TP≤0.56 | ±0.064 |
| 0.56＜TP≤0.76 | ±0.076 |

- 工程优化叠层时，第一条件是要满足客户文件指定的板厚要求，不管使用何种PP片，关键是要满足指定板厚；

- 在我司内部考虑到灯芯问题下，工程优化叠层时尽量避免使用7628PP片，但如因残铜率或其它因素影响，可使用7628PP片优先满足板厚要求；

- 每一款板的叠层都需工程预审EQ时提供给客户，以便客户保存

- 制板说明中无要求时，外形公差为+/-0.1mm

CAM部分：

- ERP钻孔工序备注：按华为标准钻孔，只能使用全新钻刀，且注意调整钻孔速度和孔数；

- 钻孔后除了去玷污外还需增加烘板流程以减少材料应力；

- 手动补偿区域需平滑,不要使补偿的边缘呈锯齿状,看起来比较粗糙；

- 我司按照工艺能力去做正常生产补偿，确保成品图形需与客户原始文件相符，如更改了原始图形，需在EQ阶段确认；

FPC要求：

- 4-8层软硬结合板请按照以上附件中“Control boards  std rigid, HDI and Flex-rigid”一栏内的工程要求制作；

- 确认光绘文件时，需将我司生产用来定位等与光绘无关联的文件过渡掉,以避免误解（请FPC注意此点改善）；