共用部分：

- 标记:

  - 在顶层字符中印：

  - 在底层线路中加快捷标记；

  - 在底层字符中加周期标记和顾客PN；

  - CAM在ERP中备注：电测章印在焊接面（底层）；

- 钻孔：

  - 孔铜最小20um，最大38 um；

- 线路、表面工艺：

  - 线宽公差：内层：+/-1mil或+/-15%；外层：+/-1.5mil或+/-15%；

  - 沉金金厚：0.05—0.2um，镍厚：3.81---6.35um；

- 其他:

  - 翘曲度≤0.7%；

预审部分：

- 顾客无特殊要求时，使用高TG材料；

CAM部分： 无