共用部分：
1. 附件为终端顾客要求(WATLOW)：终端顾客代码：V2VH-0001
                             
[image: image1.emf]E:\wjys\ 终端顾客WATLOW.doc


预审部分： 无
CAM部分： 无
_1448284665.doc
共用部分：

1. 标记:

1) 快捷LOGO及UL加在焊接面且靠近顾客PN号处，或按顾客文件中指定位置添加，字高不超过187.5mil;周期标记加在线路层或字符层，字高不超过187.5mil；对于符合ROHS板，需在CS或SS面加“ROHS”；

2) 要求加电测章；

2. 线路、表面工艺：

1) 沉金：金厚范围：0.0762-0.381um；镍厚范围：3.81-6.09um；

2) 金手指：金厚范围：最小0.76um；镍厚范围：最小3.81um；

3. 阻焊、字符:

1) 非ROHS板，阻焊按绿色哑光；ROHS板，阻焊按蓝色哑光；铜面上阻焊厚度范围：10---50um；

2) 碳油厚度范围：2.5--5um；

4. 其他:

1) 优先等级：顾客文件中DRAWING中的要求级别大于部分顾客要求中要求；

2) 不允许有打打叉板；

预审部分：

CAM部分：


