共用部分：

- 标记:

加快捷全套标记及周期标记；

- 字符:

对于字符层的二维码，工程需检查满足以下两点：① 二维码总体尺寸10 mm以上；② 二维码图形线宽14 mil以上；

- 拼板:

  - 只要有桥连的地方，要么V-CUT，要么加桥连邮票孔，不允许只做桥连，否则客户无法手工分板；

  - V-CUT余厚都按0.35MM+/-0.1MM控制；

4.阻焊桥

如果BGA,SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认

预审部分：

验收标准为：A757验收标准

CAM部分： 无