（V319）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ys2 |  | 20180921 | xs |
| 共用部分：7；8；9；10；11 预审部分：2；3 Cam部分：3 | 压接孔要求；GERBER文件说明；电测章 | 2016.3.1 | V31920160302 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

如下部分顾客要求来源于客户协议文件050308E（又名QLE002）

共用部分：

1.喷锡:若客户要求1um≤喷锡锡厚< 30 um，针对此点按照我司能力制作锡厚范围2-40 um，不需要EQ确

2.蓝胶:若客户要求蓝胶厚度> 0.5 mm，针对此点按照我司能力制作蓝胶厚度样板> 0.5 mm，小批量0.2-0.4 mm，不需要EQ确

3.说明:当客户README或MAMaster Drawing文件中提到All requirements written above are according to QLE.002 /QLD.002 (“Quality Requirements for Elma Trenew PCBs”)
and ANNEX (“Annex of QLE&QLD”, for tolerances of pressfit holes)时，可以不理会这些要求。

4.标记：

要求加我公司全套标记，包括周期（周期格式：YY/WW）,针对此点如若位置不够，FP公司标记(FP字母)可以不加。

原稿文件中已经加了ROHS标记的，按客户原文件制作;原稿文件中未加ROHS标记的，将标记加在靠近UL标记的位置。ROHS标记图形如下：

5.板厚公差（无需确认）：

板厚＞1.0mm，公差+/-10%

板厚小于等于1.0mm，公差±0.1mm

6.优先等级:若顾客制板说明中的要求与该部分顾客要求有矛盾时，请以顾客顾客制板说明中的要求为准。

7.压接孔要求

如果客户GERBER文件和钻孔图中未说明压接孔公差时，压接孔公差请按照以下生产：

| Diameter of the finished hole | Tolerance for press-fit holes | Comments |
| --- | --- | --- |
| 0.55mm | ±0.05 mm |  |
| 0.56 mm | ±0.05 mm |  |
| 0.6 mm | ±0.05 mm |  |
| 0.7 mm | +0.07/-0.05 mm |  |
| 0.85 mm (when 0.82mm in Master) | ±0.05 mm | * by all 0.82mm hole diameters, please manufacture : 0.85mm with +/- 0.05mm tolerance. 若有0.82mm的压接孔，请更改为0.85mm |
| 0.9 mm | ±0.05 mm |  |
| 1.0 mm | ±0.05 mm |  |
| 1.4 mm | +0.1/- 0.05 mm |  |
| 1.6 mm | +0.09/-0.06 mm |  |
| 1.83 mm | ±0.08 mm |  |
| 3.2 mm | +0.05/-0.1mm |  |
| 3.5 mm | +0.04/-0.06 mm |  |
| 4.2 mm | +0.05/-0.1 mm |  |

客户会在钻孔图中标注压接孔，如下图所示。

8.GERBER文件说明：

顾客常常在GERBER文件中设计有各种各样的测试标记（如下图），这些测试标记在板内或板外，不允许删除这些测试符号，可以漏铜。

9.电测章：要求加电测章

10. 如果客户GERBER文件和钻孔图中未说明时，铜厚和表面工艺厚度按照以下控制

| 外层基铜 | 18um |
| --- | --- |
| 内层基铜 | 35um |
| 表面铜厚 | 25 um≤表面完成铜厚<50 um |
| 化学沉锡 | 大于等于1.1 um |

11.顾客无孔径公差要求时，NPTH孔和PTH孔公差按照以下要求控制：

| 孔类型 | 成品孔径（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- |
| NPTH | ≤6.0 | + 0.10 / - 0.05 |
| NPTH | ＞6.0 | +0.15 / - 0.15 |
| PTH | ≤2.0 | + 0.10 / - 0.05 |
| PTH | ＞ 2.0 | + 0.15 / - 0.05 |

审部分：

- 阻焊：

默认阻焊颜色为绿色，字符颜色为白色

- 材料：

针对高TG材料，若客户文件中没有明确指出材料类型时，直接使用公司主推的高Tg FR4材料,不需确认

3. 外形公差

制板说明中无要求时，外形公差按照+/-0.1mm

CAM部分：

- ERP测试工序备注：

电测试时绝缘电压≥250 V,连通测试电阻≤5Ω；

2. 孔位公差及偏位公差要求，以下公差按照客户要求制作（二次钻孔为NPTH孔），为满足如下5-8项需要CAM在ERP备注：外层干膜：采用LDI曝光，外形铣板备注：粗铣+精铣。

另外：表面工艺为水金或孔铜要求不满足使用LDI曝光时需要技术中心评审

| 序号 | 钻孔 | 板尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drilling within one drilling programme一次钻孔孔位公差 | ≤150 mm | ± 0.05 mm |
| 2 | Drilling within one drilling programme一次钻孔孔位公差 | > 150 mm | ± 0.10 mm |
| 3 | Drilling within different drilling programmes二次钻孔孔位公差 | ≤150 mm | ± 0.10 mm |
| 4 | Drilling within different drilling programmes二次钻孔孔位公差 | > 150 mm | ± 0.15 mm |
| 5 | Offset between drilling pattern and outline钻孔到外形偏位公差 | ≤150 mm | ± 0.10 mm |
| 6 | Offset between drilling pattern and outline钻孔到外形偏位公差 | > 150 mm | ± 0.15 mm |
| 7 | Offset between drilling pattern and conductor pattern钻孔到导体偏位公差 | ≤150 mm | ± 0.10 mm |
| 8 | Offset between drilling pattern and conductor pattern钻孔到导体偏位公差 | > 150 mm | ± 0.15 mm |

3.阻焊厚度：

线路拐角处阻焊厚度≥6um，铜面上阻焊厚度10-40um