（AA9X）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM2 | 黄色 | 20180724 | AAUR,AA9X,ACEU20180715 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20170612 | AA9X,AAUR,ACEU20170623 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20160819 | AA9XAAUR20160809 |
| 公用部分:1 | 标记 | 20160708 | AA9X20160711 |
| CAM部分:2 | 连着贴 | 20160608 | AA9XAAUR20160613 |
| CAM部分:2 | 金手指 | 2016.3.9 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1标记:

不论制板说明是否有标记要求,均加除了快捷标记中快捷LOGO(FP字母)之外的其余标记，包括周期标记,满足无铅要求时,加无铅标记，如果顾客文件中没有防静电标记时,也需要加防静电标记

预审部分：

CAM部分：

1.在ERP终检及阻焊工序备注：孔口阻焊厚度值7微米以上,线路拐角处阻焊厚度7微米以上，顾客不允许假性露铜

2. 对于有金手指板，顾客要求金手指部分需要加贴耐高温黄色胶带，ERP备注:贴黄色耐高温胶带,不能残留胶,金手指有凹槽时,高温胶带不要中断,连着贴，胶带上阻焊的尺寸≤1.5mm，胶带超出板边的尺寸≤5mm. 拼版连在一起的，即：单元与单元之间金手指凹槽处贴耐高温黄色透明胶带，不需要连续，需要断开。（以下截图是错误的操作，是一个举例说明）