（B372）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

- 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

预审部分：

CAM部分：

在ERP阻焊及终检工序备注:孔口阻焊厚度值及线路拐角处阻焊厚度7微米以上,不允许假性露铜。