共用部分：

PCB环保标识对照（按相应的表面工艺加如下“RoHS标志内容”，如果板小时，可以把“ROHS”用“R”代替）

| 环保技术 | 焊盘表面处理 | RoHS标志内容注1 | 无卤标志内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT002 | PF001（SnPb热风整平） | 不标识 | 不标识 | R5 PCB |
|  | PF002（SnAgCu热风整平） |  | 不标识 | R6 PCB |
|  | PF003（SnCu(Ni)）热风整平 |  | 不标识 | R6 PCB |
|  | PF004（化学镍金（ENiG）） |  | 不标识 | R6 PCB |
|  | PF005（OSP） |  | 不标识 | R6 PCB |
|  | PF006（化学锡） |  | 不标识 | R6 PCB |
|  | PF007（化学银） |  | 不标识 | R6 PCB |
| GT003 | ALL | 同GT002 | HF |  |

预审部分：

PCB代码及其所代表的工艺名称及技术要求

| 代码项目 | 代码 | 对应含义及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材 | LM001 | 普通FR-4 | 必须同时注明Tg值 |
|  | LM002 | 铝基板 |  |
|  | LM003 | IPC-4101B/21 | 普通Tg FR-4 |
|  | LM004 | IPC-4101B/99 | 中Tg（150℃）＋填料 |
|  | LM005 | IPC-4101B/124 | 中Tg（150℃）无填料 |
|  | LM006 | IPC-4101B/126 | 高Tg（170℃）＋填料 |
|  | LM007 | IPC-4101B/129 | 高Tg （170℃）无填料 |
| Tg值注1 | TG001 | 130℃ |  |
|  | TG002 | 170℃ |  |
|  | TG003 | 120℃ |  |
| CTI | CTI001 | 类别IIIB：100≤CTI <175 |  |
|  | CTI002 | 类别IIIA：175≤CTI <400 |  |
|  | CTI003 | 类别II：400≤CTI <600 |  |
|  | CTI004 | 类别I：CTI ≥600 |  |
| 焊盘表面处理注2 | PF001 | SnPb热风整平（HASL-Lead） |  |
|  | PF002 | SnAgCu热风整平（HASL-SAC） |  |
|  | PF003 | SnCu(Ni)热风整平（HASL-SC） |  |
|  | PF004 | 化学镍金（ENiG） |  |
|  | PF005 | OSP |  |
|  | PF006 | 化学锡（ImSn） |  |
|  | PF007 | 化学银（ImAg） |  |
| 阻焊颜色、光泽 | SM001 | 绿色光亮 |  |
|  | SM002 | 绿色亚光 |  |
| 标识内容 | SS001 | 标识内容包括： 生产周期（周、年）、厂家ID、厂家标志、UL标志、UL号等。 2、防静电标志和阻燃等级 |  |
|  | SS002 | SS001内容再增加：RoHS标志注3 |  |
|  | SS003 | SS001内容再增加：RoHS标志注3、无卤标志 |  |
| 环保技术 | GT001 | 满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》要求 |  |
|  | GT002 | 满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》和欧盟RoHS指令要求 |  |
|  | GT003 | 满足《通用禁止或严格限制的有毒化学品名录》和欧盟RoHS指令及无卤要求 |  |

注意：如果顾客文件中要求表面工艺为PF002，请更改为PF003。

CAM部分：