（V326）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC部分 | 1.涨缩要求 | 20220907 | L0002等Fineline涨缩要求20220825武晓飞2022-08-25顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 4.图纸要求 |  |  |
| 预审部分 | 5 | 20220506 | IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 8.外形1）V-Cut要求 | 20210715 | 2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132 // Geometrie Ritzlinien) |
| 共用部分 | 7.电测章 | 20210412 | About ET stamp request update.pdf徐方2021-03-29FINELINE所有代码民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 4.EQ文件要求 | 20200826 | V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表 |
| 预审部分：9 | Eq | 20180802 | Fineline20180726 |
| Cam5 | 沉锡、沉银 | 20171127 | Fineline20171150 |
| Fpc3,4 | 材料 | 20171018 | Fineline20171019 |
| CAM3 | 阻焊 | 20170213 | FINELINE20170202 |
| FPC |  | 20170114 | V00520170115 |
| 预审部分2 | TU768 | 20160913 | V00520160925 |
| CAm部分2 | 定位孔 | 20160830 | Fineline20160846 |
| CAM部分1 | 电测章 | 20160826 | V00520160844 |
| 共用6 | 削铜 | 20160812 | V00520151108 |
| 共用部分:3,(6) | Bga阻焊开窗等大或小 | 20160623 | Fineline20160625 |
| 共用部分3；5 | 阻焊桥 | 20160521 | V00520160526 |
| 共用：4 | 字符 | 2016.04.13 | 20160416 |
|  | 将终端V326-0001分离出 | 2016.3.14 | 销售邮件 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记:

客户要求加我司UL标记时，则加我司除了E204460以外的全套标记和周期标记（不加E204460）。如具体订单中无要求加我司UL标记时，就不添加我司UL标记（包括周期）

2.叠层:

顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更  改选项

3.BGA:

BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）

（1）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做

（2）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点

（3）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞

（4）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。

（5）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥(包括相同网络)

(6) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

4.字符：

设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常

5.阻焊桥：

（1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥

6.线路: 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认

7.电测章

①客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；

②客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。

8.外形

1)顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°

V326终端客户（siae microelettronica）增加如下要求：终端顾客代码：V326-0001 终端客户要求优先于V326要求,顾客协议编号：PA 00809 已经转换在如下内容中

1.优先等级：

订单信息>GERBER文件中要求>部分顾客要求

2.标记：

1.需要加无铅标记时，加“LFL”；无顾客PN号时，加顾客PN号；加板材型号，如：N4000-13 EP

3.表面处理：

| 代 码 | 表面工艺 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 沉金+可剥离阻焊 | Ni：3-6微米；Au：0.07-0.12微米 |
| 13 / 13a | 有铅喷锡/无铅喷锡 | 按我公司 |
| 14 / 14a | 有铅喷锡+可剥离阻焊 / 无铅喷锡+可剥离阻焊 | 按我公司 |
| 15 | 沉金 | Ni：3-6微米；Au：0.07-0.12微米 |
| 16 | 镀软金（厚金） | Ni：3-6微米;Au：>0.3微米 |
| 17 | 沉软金（厚金） | 无 |
| 18 | 沉锡 | 大于1微米 |
| 19 | 沉锡+可剥离阻焊 | 沉锡大于1微米 |
| 22 | OSP | 按我公司 |
| 23 | 沉银（薄或厚） | 薄：0.07-0.12微米；厚：0.12-0.3微米 |
| 24 | 沉镍钯金 | 与顾客EQ确认：按我公司参数制作 |

镀硬金：Ni：3-6微米；Au： >0.8微米

4.可剥离阻焊（蓝胶）：

使用PETERS SD 2955 (LEAD FREE)

5.导体公差（若顾客制板要求中有提到遵循如下要求时，再按如下参数，否则按我公司常规公差执行）：

6.叠层：

顾客叠层结构中的铜厚为基铜厚，盲埋孔内层铜厚也为基铜厚，层间介质无要求时，最小0.1MM，PP张数最少2张。

7.反光点：

若为顾客在工艺边上加反光点时，则按如下规则添加(正反面各加3个)

8.工艺边：

（1）.若有工艺边，需要在工艺边上加如下测试线,线间距无要求，注意粗的线靠近单元板，线开窗（无阻焊），加在顶层线路层，共5根，依次为：4   6   8   10   12MIL，在上下工艺边上各加一个（对角线上）

（2）.工艺边非靠近单元板需要倒角，半径4MM

9.孔铜：

盲孔、通孔最小20微米，LDI孔最小10微米，压接孔最小25微米。

10.孔径公差：

大于等于0.7MM的PTH，公差为：-0.05+0.1MM;过孔公差为：+0.08-∞；盲孔需要电镀填孔或树脂塞孔。

11.翘曲度：

| 板厚范围（mm） | 翘曲度（%） |  |
| --- | --- | --- |
| ≤0.79 | 1.5 |  |
| 0.8-1.59 | 1 |  |
| 1.6-2.38 | 0.7 |  |
| 2.39-3.18 |  | 0.7 |

12.外形公差：

无要求时，单元板外形公差为+0/-0.3mm

13. 字符：无字符颜色要求时，按白色字符

14. 材料代码：

无材料要求时，用HTG材料，层间介质公差+/-10%

15.焊环:

焊环最小2MIL

16.打叉要求:

不允许有打叉板

预审部分：

1.电感测试:

若顾客说明文件或GERBER文件中有电感测试要求，请指示给CAM在ERP中需要设计单独的电感测试流程，同时选择电感测试报告（定性）

2.板材:

在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

3. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）

4. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号

2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式

5. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG

CAM部分：

1.其他:

黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。

白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。

2. . 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点

3. ERP备注：

ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工

对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工

4.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。

FPC：

1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.	我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。