（S552）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

预审部分：

- 标记：

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记

CAM部分：

BGA区域不能有假性露铜，其他区域可以按照每面假性露铜≤5个点的要求来控制。孔口阻焊厚度最小7UM.