（A911）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 2.POFV孔coupon设计要求删除 | 20220308 | 20220307销售郑工邮件确认 |
| CAM部分 | 2.POFV孔coupon设计要求 | 20201102 | A330/AA2G/A911A330/AA2G/A911 PCB 通用要求---2020-9-5梁嘉慧2020-09-07顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.树脂塞孔要求 |  |  |
| 共用2、3、4 | 2表面处理5）金手指板边倒角 3 树脂塞孔要求 4阻焊塞孔要求 | 20200122 | A330/AA2G/A911PCB 品质要求梁嘉慧2020-01-17顾客质量要求评审表 |
| 共用1、2 预审2 CAM1 | 1孔壁铜厚1）2） 2表面处理1）2）3）4） 2字符油墨 1削铜处理 | 20200120 | A330/AA2G/A911A330 客规文件SQP_0539_A0梁嘉慧2020-01-07顾客质量要求评审表 |
| 预审1 | 板材 | 20190118 |  |

共用部分：

1.孔壁铜厚:

1)最小20um,平均25um;

2)机械盲埋孔孔壁铜厚最小18um

2.表面处理

1）喷锡：厚度2-25um

2）沉金：镍厚3-8um，金厚0.05-0.15um

3）图镀铜镍金：镍厚≥2.54um，金厚0.05-0.1um

4）金手指：镍厚≥2.54um，金厚≥0.38um

5）金手指板边倒角标准为0.3*45度

3.树脂塞孔要求

若制板说明有POFV工艺要求，则最小包覆铜厚度5μm,包覆铜延伸长度≥25μm。

4.阻焊塞孔要求

阻焊塞孔大于75%

预审部分：

1.顾客制板说明中无板材要求时,使用IT180A

2.字符油墨：只于阻焊上选用白色，只印在Rogers等白色板材基材选用黑色；

CAM部分：

- 削铜处理

板边内层如露铜，需要做板边削铜处理；对于非金属化孔NPTH，内层如露铜，需要做削铜处理