（V33V）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	FPC部分
	1.涨缩要求
	20220907
	L0002等Fineline涨缩要求20220825武晓飞2022-08-25顾客质量要求评审表

	CAM部分
	4.图纸要求
	
	

	预审部分
	3
	20220506
	IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表

	共用部分
	6.外形1）V-Cut要求
	20210715
	2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132  //  Geometrie Ritzlinien)

	预审部分
	2.EQ文件要求
	20200826
	V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表

	预审部分1
	Eq
	20180802
	Fineline20180726

	Cam5
	沉锡、沉银
	20171127
	Fineline20171150

	Fpc3,4
	材料
	20171018
	Fineline20171019

	CAM3
	阻焊
	20170213
	FINELINE20170202

	FPC
	
	20170114
	V00520170115

	预审5
	Tu768
	20160913
	V00520160925

	Cam部分2
	定位孔
	20160830
	Fineline20160846

	CAM部分1
	电测章
	20160826
	V00520160844

	共用4
	线路
	20160812
	V00520151108

	共用部分:3,(6)
	Bga阻焊开窗等大或小
	20160623
	Fineline20160625

	共用部分：2；3
	阻焊桥，BGA
	20160521
	V00520160526

	共用部分
	字符
	2016.04.13
	20160416


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
     1.字符:

      设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常
     2.阻焊桥：



（1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥

    3.BGA:

   BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）
（1）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做
（2）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点
（3）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞
（4）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。
    （5）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥（包括相同网络）
     (6) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认
   4.线路: 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认
   5.板材:

在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A
6.外形

1） 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°
预审部分： 
1. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）
                             
[image: image1.emf]eq.docx


2. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号
2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式
3. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG。
CAM部分： 
1. 其他: 

     黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。
     白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。
2. 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点
3. .ERP备注：
      ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作
                        对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工
                        对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工
4.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。
FPC：
1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）
2.
我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
   3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。
分两种情况 ，

第一种：客户提供了pdf文档的 spec report，spec中有链接的.  类似于以下这种文件 。 

[image: ]

1. 发EQ时， 打开pdf文件 spec report，点击  “send email”  这个链接， 如下显示， 

[image: ]

2. 点这个链接后， 会出来一个邮件 ： 收件人邮箱是：eq-fineline@fineline-global.com

并有固定邮件主题。

请注意在邮件的主题那里， 如下红色框显示的， 这里的内容不要做任何删除，变更或调整。什么都不要动。 （注：这里的信息非常关键，客户系统中是通过这些信息链接到相关工程师的，更改后工程师会收不到EQ）。 如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息后面增加。（但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]

如果无法链接时，请注意操作：

1． 直接发送给此邮箱：eq-fineline@fineline-global.com



将以下黄色框位置里的内容，（注：不同订单，这里内容不一样）。例如以下显示是：[ref:5000Y00000QJO68]， 将此内容直接复制粘贴在邮件主题那里， 不要做任何删除，变更或调整。如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息 后面增加。 （但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]









注意： 后面的所有相关的沟通或确认邮件 都在这个邮件上发送，回复。请不要重复点击spec  report上链接

否则客户端会有问题 。





第二种情况： 客户没有提供spec report或给的说明文件中spec， 没有链接的， 要求：

1. [bookmark: _GoBack]直接发邮件到这个邮箱：eq-fineline@fineline-global.com 。并抄送给 readme中的工程师联系人(这些联系人助理会在转单时在系统中备注)。

2. 这种情况下， 主题格式，内容和以前做法一样 。（即不同代码以前是什么要求，就按什么要求发）





image1.png

Spec report for FL149491_1
specreport AV003122_1







image2.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

In any discrepancy between gerber files and IPC netlist, including any engineering query,

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. =
Or by sending an E-mail to Jand add this Reference ID

Created by Michael Schmitz

[FineL ine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 100.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0






image3.png

ME#EA ¢ | EQ-FineLine <eq-fineline@fineline-global.com>;

-3

=8 | EQ FROM_EC-(EC_00020971)[ref:5000Y00000QLayOQAT]

105 v

A-m@m-| B

I U

-0 & S

Fred Tian







image4.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. |
Or by sending an E- eq-fineline@fineline-giobal.com  |and add this Reference ID
: into the subject e-mail.
Created by:Michael Schmitz

In any discrepancy between gerber files and IPC net list, including any engineering query,
E ;! Eméil

ail to :

[FineLine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 00.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0







