共用部分：(顾客协议编号PN08210716已经转换到部分顾客要求中)

1. 标记：

1.加我公司全套标记，若顾客有周期位置指示时，按顾客要求加周期

2.如果文件中没有顾客PN号（包括版本），则需要在外层线路中加顾客PN（包括版本）

2. 孔铜：孔铜最小20微米

3. 阻焊：无要求时，使用南亚阻焊油墨，阻焊厚度范围18-- 76微米
4. 其他：顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认

5.

| 顾客代码 | 顾客要求 | 新单ERP的编写要求 | NOPE单ERP的编写要求（只针对有卤素且颜色为绿色的油墨要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| V34L | 同一个型号每个批次使用的油墨型号保持一致 | 顾客要求有卤素且是绿色的油墨时，各个工厂的ERP指示都写南亚油墨的型号LP-4G/G-05A | P1工厂的NOPE单，ERP指示写上海田油墨HSR-200GK01S,如有调单，对应工厂的ERP指示油墨型号需保持一致，不能改变 P2工厂的NOPE单，ERP指示写上海田油墨HSR-200GK01S,如有调单，对应工厂的ERP指示油墨型号保持一致，不能改变 P3工厂的NOPE单，ERP指示写上南亚油墨LP-4G/G-05A,如有调单，对应工厂的ERP指示油墨型号需保持一致，不能改变 |

预审部分：

1.优先等级：

订单中要求>GERBER中要求>DRAWING中要求>部分顾客要求

2.材料：板材无要求时，板厚大于等于80MIL时，使用HTG材料

3.叠层： 层间介质大于3MIL

4.阻焊字符：无字符颜色要求时，按白色，无阻焊颜色要求时，按绿色

CAM部分：

1.测试导通电阻小于等于5欧姆

2.阻流块距离导体大于70MIL（包括距离其他层导体距离）

3.喷锡板最薄厚度2.54微米（工艺已经评审）

4.环宽：内层焊环连线处最小环宽3MIL，非连线处最小1MIL; 外层焊环连线处最小环宽2MIL，非连线处最小2MIL

5.删除非功能焊盘需要与顾客确认

6.允许加泪滴，如图示

7.不接受打叉板

8.顾客若有电测章位置要求时，CAM需指示给电测和终检工序