（A00V）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用10
	CAF
	20190109
	A00V20181215

	FPC打叉板
	
	20180602
	A00V20180521

	预审1,8cam3
	
	2019/1/9
	A00v20170631/a00v20170643

	GY3，5ys6擦抹，3
	
	20170425
	协议A00V20170324

	共用6，8，9,预审：7CAM：1
	
	20170320
	A00V20170326

	共用：3,-8；预审：4-6；CAM2-3
	
	20170119
	

	CAM部分1
	ERP备注
	20161214
	A00v20161205

	工程确认问题
	其他常规问题2;6
	20160525
	A00V20160534

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
    1.  客户提供的拼板图（grous）存在如下左图情况时，需做成右图效果（桥连位置铣进去与工艺边平齐）
[image: image1.png]



   2.工程确认问题汇总
                                
[image: image2.emf] A00V工程确认问题 汇总.xls


  3.表面处理(无要求时)：

     沉金：镍：3-8微米，金：0.025-0.075
     OSP: 药水型号                     膜厚规格 

          Glicoat F2                   0.15~0.30um

          ENTEK PLUS HT                0.2~0.5um

          其它                         0.2~0.5um
  4.孔径公差(无要求时)：

          压接孔公差+/-0.05mm,PTH+/-0.075mm,NPTH+/-0.05mm
          铣槽孔，金属化（PTH）和非金属化(NPTH)孔长宽公差+/-0.13mm

  5.线路(无要求时)：

[image: image3.png]K 8T IR AR IR

24 19

ST J54% RF=12mil: £10% JF=10mil: +£15%
RfF<12mil: +1.5mil JF<10mil: +1.5mil

BGA f5 P <10mil: +1.5mil +10%
RaF=10mil: +10%

TR +2mil





  BGA 区域焊盘做补偿，需保证补偿的一致性，优先保证焊盘大小一致的前提下，走线小
于3mil 需做工程确认
   6.拼板(无要求时)：

       V-CUT:

             余厚 = 0.4±0.13 mm

            角度= 30°～ 45°±5 °
            中心偏差≤ 0.13 mm
            工程如果更改V-CUT线位置，必须EQ确认
      邮票孔：

            孔间距 b = 1.0mm

            孔径 d = 0.6mm

            孔中心与板边距离 e = 0.1mm

            (邮票孔向单元板内缩0.1mm)        [image: image4.emf]
 7 反光点（无要求时），反光点尺寸公差不超过±0.05mm：
      [image: image5.emf]
   8阻焊及阻焊桥：
       SMT间距大于等于7mil时，需要保证有阻焊桥; 能做阻焊桥的，客户设计开通窗的产品，工程需要与客户确认能否增加阻焊桥，不要直接按照客户的设计开通窗制作
       导体图形：线顶处（y）阻焊厚度≥10um，线角位（z）阻焊厚度≥5um；
       NSMD 焊盘：阻焊厚度（x1）不可高于焊盘35um；
       阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L 不可高于附近焊盘35um；
       对于外层底铜≥2OZ：NSDM 及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50um
[image: image6.emf]  [image: image7.emf]
                        [image: image8.emf]
       BGA及SMT阻焊开窗的加工制作：BGA以及SMT按联络单《内部联络单-RD20151022-有关BGA焊盘缺陷的改善事宜》制作，效果图如下（SMT效果类似）：
     [image: image9.png]



9.过孔处理：
         ①如果顾客文件中有双面开窗的过孔，需跟客户EQ确认该类过孔的处理方式
         ②单面阻焊开窗过孔，需在开窗面增加曝光点，曝光点比孔整体小3MIL
         ③双面盖油的孔一定要设计阻焊塞孔，不接受绿油冒
10.CAF要求：



默认所有板都有CAF要求
预审部分：
 1.标记:
       制板说明中无标记要求时，加快捷全套标记，加周期标记（WWYY）优先顺序为：字符层--线路层--阻焊层，板中无空间加时，可加在工艺边上,当无空间区域加时，与顾客确认。
 2.表面工艺：

   此客户所有的订单不允许有铅喷锡的表面工艺，如果制板说明是喷锡直接按无铅喷锡制作。

    3.顾客制板说明：

      客户通常在制版说明中明确各种设计类型的过孔做法，当实际文件内出现没有明确做法的过孔设计类型时，需要与客户提出确认，不可直接按我司规范默认做法制作

     4.翘曲度： (无要求时)PCB 翘曲度≤0.75%
     5.外形公差：制板说明中无要求时，外形公差按+/-0.13mm

     6.板厚公差(无要求时)：

           板厚（mm）                 公差（mm）
           ≤1.0                      ±0.1

           1.0 ＜板厚≤1.6            ±0.13
           1.6 ＜板厚≤2.0            ±0.18

           2.0 ＜板厚≤2.4            ±0.22

           2.4 ＜板厚≤3.0            ±10%
      7.板材：

        客户制板说明中如果要求板材为中TG时，我们更改为高TG的板材需要跟客户确认
      8.其他：
         一款板文件中，如客户同时提供单板和拼版文件或两种示意图时，请直接退单给销售
CAM部分： 

    1.ERP备注：
      阻焊工序备注：BGA区域阻焊不允许假性露铜，其他区域允许每面5个点的假性露铜, 相邻两个假性露铜点的距离≥1.5cm
     2.打叉板(无要求时)：

          样板不允许打叉

          若是批量，则set数小于4时，允许1unit打叉，set数小于等于10且大于等于4时，允许2unit打叉，set数大于10时，允许3unit打叉，打叉板PCS 数量不得超过当批出货总数的5%，每批出货只能出现4 个不同位置的打叉板
    3.ERP备注：

        表面处理备注：沉金不允许返工处理
        AOI备注：内层不允许补线，外层允许补线 
        终检备注：树脂塞孔铜厚孔口凹陷≤76um，树脂塞孔铜厚（孔上部位）≥10 um；
        阻焊及终检备注：不接收任何区域有假性露铜，不接受孔口发红、发黄问题
FPC： 

1.FPC板打叉板要求如下：
①SET数＜4时，允许1UNIT打叉，SET数≤10且≥4时，允许2UNIT打叉，SET数大于10时，允许3UNIT打叉。
②打叉板PCS数量不得超过当批出货总数的30%。
③每批出货只能出现4个不同位置的打叉板。
_1546343572.xls
常见确认汇总

		常见确认问题制作要求

		问题类型		列举的产品零件号		问题描述		附图链接		顾客回复意见

		阻焊		FR42_MB_V1.0(主板)（4A00V05FA0）		如图，文件中有一些多余的开窗，请确认是否删除。		图6		与顾客确认

		钻孔		GMT80MBV1.1（主板）（6A00V02QA0）/GMT80MBV1.0（主板）（6A00V02IA0）		如图，贵司在附边上设计的孔形状不一致(钻孔形状与孔符不同)		图2		顾客回复以钻孔为准

				PT80MBV1.0（6A00V02KA0）/EM3030_MB_V1.0（6A00V02MA0）		如图所示，板内51.81mil的孔贵司定义为金属化孔，但其对应的外层焊盘与孔径等大，且对应各层均无电性连接。请确认？		图4		顾客接受孔盘等大且无电气连接的按NPTH

		过孔工艺		GMT80MBV1.1（主板）（6A00V02QA0）/GMT80MBV1.0（主板）（6A00V02IA0）		在SMT上的过孔要求半塞孔，但是实际为双面开窗，请确认如何处理。		图1		双面开窗过孔从非焊接面阻焊塞孔（非半塞），接受塞孔面存在绿油冒

										客户对单面开窗的过孔要求若塞孔，默认不允许绿油冒；若顾客允许有绿油冒，则从盖油面塞孔，CAM指示给生产。

										若顾客要求半塞孔，不允许有金圈或锡圈

				EM2096_MB_V1.0  (4A00V05KA0)		制版说明要求过孔树脂塞孔，文件中存在两面开窗的过孔，类似于图1，请确认两面开窗的过孔是否塞孔				删除开窗塞孔（BGA区域删除开窗）

				HR150-AP_CB_V1.0（2A00V09BA0）		要求过孔盖油，但是实际有双面开窗过孔				删除双面过孔开窗,按塞孔盖油

		线路		GMT80MBV1.1（主板）（6A00V02QA0）/MT60FCDV1.0发版文件（2A00V09CA0）/MT60FMBV1.0（6A00V02FA0）		如图，此板的外形与焊盘距离非常近，铣外形时会导致外形漏铜，请确认		图3		允许削铜，避免外形露铜

				EM2096_MB_V1.0(4A00V05KA0)/CM20_V1.0（4A00V05JA0）		如图，要求外层基铜铜厚1oz，由于板内线间距较小，可否使用外层基铜0.33oz，完成铜厚1oz制作		图7		按外层基铜0.33oz，完成铜厚1oz制作

		其它		GMT80MBV1.1（主板）（6A00V02QA0）		如图所示要求过孔孔壁:平均25um，最薄区：18um，但是平均与最小间相差太大了，我司很难控制，请确认		图8		按IPC II级孔铜最小18um，平均20um

				EM3296_CB_V1.0（2A00V09UA0）/EM3030_MB_V1.0（6A00V02MA0）		要求v-cut余厚按照0.3mm控制，余厚较薄，有断板风险		图9		顾客回复常规按板厚的1/3，2mm以上按0.4mm

				EM3296_MB_V1.0(主板)（6A00V02RA0）/MT60FCDV1.0发版文件（2A00V09CA0）		此板加标记，但是文件中加不下，单纯加个ROHS标记加不下				单板较小，加不下标记时，允许加在工艺边上，如无工艺边，则只加FP字母

				客户提出问题		如图10，走线或者过孔打在与开窗有交叠的情况，请工程确认，走线建议盖油，屏蔽罩阻焊开窗		图10

						当BGA走线满足不了补偿间距，优先移线或缩小线宽1mil内满足间距（最小线宽3mil）；当焊盘大于0.25mm时，可以单边削焊盘0.5mil生产，无需确认。		图11

		客户说明类问题制作要求

		序号		问题		附件		顾客回复意见

		1		如图1，此种独立过孔如何理解，请详细阐述		图13		没打在焊盘或者开窗上的过孔,要求过孔覆盖塞孔，不允许假性露铜

		2		镀金工艺要求抗蚀，一般镀金工艺铜剖面是露铜的，无抗蚀作用		图14		如客户要求镀金抗蚀，板厂可以忽略

		3		图3此要求与我司工艺能力相差较大，常规是按0.2-0.5mm控制的		图15		如客户有蓝胶要求，蓝胶厚度可以按0.2-0.5mm

		4		我司极限外形公差+/-0.1mm或积差为0.2,其它比此小的要求超出机械加工能力				接受我公司极限能力

		5		不允许打叉板，如拼板中个数较多，生产报废率非常高		图16		顾客允许更改为接受打叉板

		其他常规问题制作要求

		序号		问题		处理办法		顾客回复意见

		1		顾客设计文件SMT管脚间距<7MIL无法保证阻焊桥		如客户无阻焊桥要求或设计时，按开通窗处理，不保留阻焊桥		6mil以上削盘做阻焊桥，6mil以下不做阻焊桥

		2		一面开窗一面盖油过孔无要求时		按阻焊塞孔处理，开窗面有绿油冒		按阻焊半塞孔处理，不允许有绿油帽，此客户当面经沟通结果为：单面开窗的，开窗面不允许有绿油帽(因开窗面为贴片位置,客户多次投诉焊接不良的问题)！盖油面客户未做过多关注！

		3		外层基铜为2OZ或以上，部分字符位置一半基材一半铜皮，因高低落差会模糊		少量字符移动，量多时允许高低落差造成的模糊		OK

		4		客户要求V-CUT角度不满足设计时		可适当改小V-CUT角度（如要求45度，可改为30度）		OK

		5		无过孔工艺要求，存在BGA		BGA区域过孔开窗时，删除开窗塞孔；BGA区域过孔盖油时，按阻焊塞孔；		OK

		6		器件孔焊盘到线间距不足		满足间距加工能力，允许削焊盘（效果为椭圆形）		在满足我司线宽线距加工能力情况下，优先原则：先调整线宽线距，然后为削焊盘（尤其是BGA位置），焊盘接受椭圆形效果【此前投诉缘由：线宽线距有补偿空间，优化为3/3.5mil,却首先削掉客户端BGA,导致焊接不良率上升】！此可以按如下优先级别，BGA或是PGA区域先移线再削pad（客户投诉也是因为先削掉的BGA）

		7		客户设计外形为直角		按0.5mm半径做圆角		OK

		8		喷锡板（有铅、无铅）内层无铜皮连接且孔径≥3.0mm		允许在内层增加非功能性焊盘		OK



图6

图2

图4

图1

图3

图7

图8

图9

图10

图11

图13

图14

图15

图16



图片

				图1

				图2

				图3

				图4

				图5

				图6

				图7

				内层		基铜		最小线度		最小间距		单位				外层		基铜		最小线度		最小间距		单位

						0.5OZ		3		3		mil						0.33OZ		3		3		mil

						1OZ		3		3.9		mil						0.5OZ		3.5		3.5		mil

						2OZ		4		5		mil						1OZ		4.5		5		mil

																		2OZ		5		8		mil

				图8

				图9

				角度		板厚≤1.0				1.0<板厚≤1.6		1.6<板厚≤2.4				2.4＜板厚≤3.2

				20°		0.3				0.36		0.42				0.47

				30°		0.33				0.4		0.51				0.59

				45°		0.37				0.5		0.64				0.77

				图10

				图11

				图12

		图13

		图14

		图15

		图16

		刚性板：拼板数≤10时，接受1拼报废，含叉板数量不超过该批总交货数量的10%；    拼板数>10，接受2拼报废，含叉板数量不超过该批总交货数量的10%

		扰性板：		接受30%叉板，叉板数量不受限制（如10拼，允许出3X；15拼允许出4X）



图2

图1

图3

图4

图5

图6

图7









RILL CHART: TOP fo BOTTOM
ARE TN MILS
~



















3.6 tR/ETR T (cm) 159. 46 SRR IPCS
H# R (cm): 169.5 O v-cut REO
3.7__47E(mm): A (mm) 108
s B [Semen e e |~ 1
397 FH e LHc . —
2 O itz ESS:T
R O #a BT
310 FEME:

EFEHA [ Yes
A AR E

HEAEC) [ =
[T

FR-4 94V-0 H=1.2MM A%, B8,







[BECEEE







L IS Pr=y = Ar -8

JJL?LE FH925um, HEX: 18um







'Qlll"llllll“““‘g:‘.“u‘



















T TN AR A ERDER THIRAT S et AR FREE TR\ A/
AR (mm) = 10 B HE REAE: &
HEEREE. 35un/ Loz S EEEERE S5un/ Loz -
S [oe, S
E— zm;g@m T mE N Db Rt
3 SEER

#E

He:







SV A= — e e AT AT - —
PTHFLE A Z: +0.075mn [T PTHALBEAZ: +0.075mn
S <0.7% [~ [EExtk: 0. 15mm

EEEEZR (un):

i FLFLEE : Fi925um, BREX: 18um

FRFE: =2 5um

4 BE=3. 8um, £E=0.05um, FiH

/

s 2. 5un=4E =5um, 0. 05un=£&/E =0. lun
&Fih: BE=4un, £FE=0.9un
0SP: 0. 15um=fEE =0. 35um

Ji4: 0. T5um=4FE=1. 2um







SHIL

NN

DLE+ 3 T
#E v [HE:
a& =
i T ~[FieE: [ REE =
45° v|v-curEE:  [RESEHI/S -
- B R -
AED ~ |G R 15+ bun, B AERE<0. 2mm
e > =

+10%

(=]







