（A9BZ）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	3.金手指设计要求
	20220408
	350011/663247/663116/663455/TH0002关于高意订单不接受金手指残缺和起翘的补充要求袁巧玲2022-03-22顾客质量要求评审表

	
	
	
	


共用部分：
1.如果制板说明有金手指耐MFG要求，均需做四面包金工艺，若无法实现，需与客户确认做三面包金;此类板卡，金手指金厚均需≥1μm。 

2.光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um
3.金手指设计要求：金手指用四面包金的方式制作
预审部分：
CAM部分：  
  顾客接受单拼打叉，打叉板的数量不超过交货数量的5%
