（AAUR_ADLV）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | ADLV导入AAUR的要求，加代码ADLV | 20220627 | 350282ADLV客规要求苏坤2022-06-23 |
| 共用部分 | 5.阻焊：假性露铜 | 20220421 | 350004 AAUR质量要求苏坤2022-04-15顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3,4 | 20220407 | 厦门星纵智能科技有限公司PCB验收标准苏坤2022-02-10350004顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 删除贴高温胶带要求 | 20220331 | 与销售确认按照公司PCN要求 |
| 共用部分 | 2.翘曲度 | 20220329 | 厦门星纵智能科技有限公司PCB验收标准苏坤2022-02-10350004顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 3.出货前增加清洗流程 | 20220115 | 星纵智能（AAUR）二次清洗要求苏坤2022-01-11350004民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 2.叉板要求 | 20201207 | 广州兴森IPC POE板来料异常反馈罗嘉2020-11-30ACSN、AAUR、AA9X、ACEU顾客质量要求评审表V2 |
| CAM1 | YELLOW | 20180724 | AAUR,AA9X,ACEU20180715 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20170612 | AA9X,AAUR,ACEU20170623 |
| CAM部分2 | 黄色 | 20160819 | Aa9xaaur20160809 |
| 公用部分 | 标记 | 20160708 | Aaur20160712 |
| CAM部分:1 | 连着贴 | 20160608 | Aa9xaaur20160613 |
| Cam部分:1 | 1 | 2016.3.9 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记:

不论制板说明是否有标记要求,均需要加我司全套标记（包括周期标记WWYY、无铅标记）,防静电标记一般客户会设计有，如果GERBER文件中没有防静电标记我们也需要添加防静电标记。

2.翘曲度：≤0.5%（A）翘曲软件计算后对于理论翘曲＜0.1%的 板子直接制作；B）翘曲软件计算后对于理论翘曲≥0.1%的 板子，下发技术中心评审后，再和客户EQ确认；）

3.焊盘公差+/-10%，若最小焊盘＜12mil则EQ确认其公差

4.V-cut余厚

1）当板厚尺寸h≤0.8mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.35± 0.1mm；

2）当板厚尺寸0.8mm<h<1.6mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.4±0.1mm；

3） 当板厚尺寸h≥1.6 mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.5±0.13mm；

5.阻焊

1）假性露铜：BGA区域不允许假性露铜

预审部分：

CAM部分：

1.叉板要求：不允许叉板出货

2.出货前增加清洗流程

除OSP表面处理外，其他表面处理有FQA流程的在FQA【FQA】流程后增加终检【成品清洗】流程
无FQA流程的，在终检【外观检查】流程后增加终检【成品清洗】流程