（C1DZ）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分:2
	绿油按哑光绿
	20160817
	销售回复

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
加快捷全套标记（包括周期），满足无铅板条件时，加无铅标记，标记优先层顺序：SS-CS-BO-TO,线路层中可以反蚀刻加标记（不允许加在电源铜面中）
      2.  阻焊：

          默认阻焊为绿色哑光，必须保证SMD间有阻焊桥(如果顾客制板说明中要求阻焊为绿油,则按哑光绿,无需确认)
      3.  线路
            断线头需与顾客确认

            线路中若有尺寸为0的元素，默认更改为6MIL（同时与顾客确认）

      网格铜皮超能力时，允许填实

      测试点需开窗（测试的的定义：正反PAD大小相差大于等于7MIL）

4.  钻孔：
       [image: image1.png]A5 PTH NPTH
0-0.3mm +0.08mmy/- £0.05mm
0.31-0.8mm +0.08mm +0.05mm
0.81-1.60mm +0.10mm +0.08mm
1.61-2.5mm +0.15mm +0.1mm/-0
2.5-6.3mm +0.30mm +0.3mm/-0




 

       盘孔等大的PTH按负焊盘制作
5.金手指：
       金手指需要开通窗，距离手指顶端0.5MM范围内的过孔允许盖油处理
       无说明时，金手指倒角深度0.5MM，角度45度
6.孔铜：

          最小18微米，平均25微米

7.桥连邮票孔：

          [image: image2.png]Lo ATHRERR, . HECEETEN, TR Lomm 3R, & 3 Bt
2. TE:

1. G

2. THEPSALEIR, FAER, WHEALAE 1.0mm, AR4PTLALLIE 125mm, —4 54
FlEabIE.




.
8.V-CUT余厚：

         [image: image3.png]W IERPTR, MARBERE. ©
W FERENRER. o
V_CUTe (1) MF 1.0mmARE: t=035mm ¢/~ 0.1 m)e
. 2) HF 16mmRE: t=06mm (+/- 0.1 m)e
Mige W HERENREE.
3) T=10~16mm &, £=05+:01 mme
4) T>>1.6 B, t = 1/3T +/-0.1 mm

T

0-0.1mm





9.过孔工艺：

   BGA正面塞孔盖油，背面不盖油
   小于等于16MIL的过孔塞孔盖油

10.工艺边：

    对于有要求工艺边，而源文件没有设计工艺边，制作规范没有特别要求的，按如下制作工艺边

           [image: image4.png]5.00

unitmm

#3.175 TOOLING HOLE
4PLACES _Keep the four tooling holes symmetrical

il
f

T
SN





预审部分： 
      1.  字符：

           默认为黄色字符

      2.  表面工艺：

           无表面工艺要求时，默认表面工艺为无铅喷锡

3.板厚公差：

         小于等于1.0MM板厚时，可按+/-0.1mm公差控制，大于1.0MM板厚时，按+/-10%

CAM部分： 
1) 电测章：
       按BO、TO顺序加在字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm，并且允许加在盖绿油的铜导体上。(如果整板均无合适位置则可通过划线标识)  
          2.  字符：

              允许字符上大铜面

          3.表面工艺：

              铅锡厚度范围：2-40微米

         4.   线路
              允许删除内层非功能焊盘

              允许加泪滴，过孔连线必须加泪滴
        插件孔环宽最小2MIL

