（AA8M）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.成品清洗流程增加 | 20210928 | PCNBGXQ20210919001 |
| CAM | 1打叉要求 | 20190903 | AA8M 420007客户补充要求表卢其兵2019-09-03顾客质量要求评审表 |
| FPC1 |  | 7/31/2026 | AA8M20170618 |
| YS1 | 表面处理 | ２０１７０５２７ | AA8M20170548 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

- 光电板需要多增加一个成品清洗流程，增加要求如下：

有FQA流程的在FQA【FQA】流程后增加终检【成品清洗】流程

无FQA流程的，在终检【外观检查】流程后增加终检【成品清洗】流程

预审部分：

1.表面处理：此客户的表面工艺都要符合ROHS，如果制板说明写的有铅喷锡工艺,需要与客户确认。

CAM部分：

1.打叉板要求：

只允许单叉，不能超过交货数的10%

FPC：

1.客户对柔性板过孔处理方式：焊接贴片的的孔不允许堵塞，此处的孔径最小要0.2MM（下图中右边的是不合格的，左边的是合格的）