（V2ZC）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC部分 | 1.涨缩要求 | 20220907 | L0002等Fineline涨缩要求20220825武晓飞2022-08-25顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 3.图纸要求 |  |  |
| 预审部分 | 4 | 20220506 | IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.外形1）V-Cut要求 | 20210715 | 2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132 // Geometrie Ritzlinien) |
| 共用部分1 | 2.电测章 | 20210412 | About ET stamp request update.pdf徐方2021-03-29FINELINE所有代码民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 3.EQ文件要求 | 20200826 | V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表 |
| 预审部分：2 | Eq | 20180802 | Fineline20180726 |
| CAM2 | 沉锡、沉银 | 20171127 | Fineline20171150 |
| Fpc3，4 | 材料 | 20171018 | Fineline20171019 |
| CAM2 | 阻焊 | 20170213 | FINELINE20170202 |
| FPC |  | 20170114 | V00520170115 |
| 预审部分1 | TU768 | 20160913 | V00520160925 |
| 共用部分：1 | 字符 | 2016.04.13 | 20160416 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.字符:

设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常

2.电测章

1）客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；

2）客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。

3.外形

1）顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°

预审部分：

1. 在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

2. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）

3. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号

2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式

4. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG。

CAM部分：

- 请在ERP的“型号备注”栏目备注“实验板/切片母板等出货附属品不能有FP标记（此标记只针对外包装上的标签要求，不考虑工程添加标志）”

- ERP备注：

ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

对于沉锡板，沉锡及终检工序备注：沉锡不允许返工

对于沉银板，沉银及终检工序备注：沉银不允许返工

3.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。

FPC：

1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.	我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。