(V2SU）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分：7预审部分：2 | 外形；标记 | 2016.04.15 | V2SU20160140 |
| 初次增加 |  | 2016.03.25 | V2SU20160140 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

如下要求来自于顾客协议QA+001

共用部分：

1.优先等级：

订单要求 > DRAWING > 部分顾客要求 > 其他标准

2. 铜厚要求：

多层板外层使用0.5OZ基铜时，外层完成铜厚为1oz，多层板外层使用1OZ基铜时，顾客接受外层完成铜厚55微米以上

3.阻焊：

外层基铜≥2OZ时，允许阻焊厚度大于25um，线拐角阻焊厚度最小5um

4.蓝胶：

蓝胶厚度范围0.25-0.4um，型号PETER SD2954/55/58

5.孔径公差：

完成孔径在0.25-6.2mm之间，公差按+/-0.08mm

完成孔径大于6.2mm时，NPTH按+/-0.1mm，PTH按+/-0.13mm

6.表面工艺:

沉金:顾客要求镍:3-6um,金：0.05-0.12um； 已与顾客确认，顾客接受镍：3-8um

无铅喷锡：1-40um

有铅喷锡：1-40um

沉    锡：0.8-1.2um

沉    银：0.15-0.4um

7.外形：

如果让我公司进行拼板，不允许采用V-CUT方式拼板（除非顾客文件中明确要求V-CUT）

预审部分：

1.字符：

制板说明中无要求时，字符按白色

2.标记:

加快捷全套标记，包括周期，周期格式：YYWW

CAM部分：