(V37L）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用9 | 电测章 | 20171116 | Xs |
| 初次增加 |  | 2016.03.29 | V37L20160339 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

如下要求来自于顾客协议BE_10004及BE_46003

共用部分：

1.优先等级：

订单要求>制板说明>DRAWING>部分顾客要求>IPC标准

2.标记

制板说明中无特殊要求时，在底层线路层加快捷全套标记，包括周期（WWYY），加批次号，加顾客PN号(如果顾客已经加了PN，则无需再添加)，满足无铅要求时，加无铅标记

3.表面处理：（来源于：BE-10004之 4.2.3）

ENIG:Au:0.051-0.203um；Ni:>3um

沉银：0.203-0.406um

沉锡：1-2um

无铅喷锡：1.27-7.62um

金手指：Ni：>3um；Au：>0.762um

镀硬金：Ni：>3um；Au：0.127-0.508um

4.阻焊：（来源于：BE-10004之 4.2.6）

制板说明中无要求时，使用PSR-4000系列

5.孔铜及环宽：（来源于：BE-10004之 4.2.7）

无要求时，孔铜：最小20um，平均孔铜：25um

无要求时，内层最小环宽：1mil,外层最小环宽：2mil

6.孔径公差：

PTH:+/-3mil

NPTH:+/-2mil

大于220mil孔公差+/-5mil

7.半塞孔（表面工艺之后塞孔）

塞孔深度需小于孔深度的50%

8.有CAF要求

9.无要求时，盖电测章

预审部分：

1.材料：（来源于：BE-10004之 4.2.2）

顾客接受如下材料：

A、TU-768

B 、PANASONIC 1755

C、NELCO N4000-11、13EP、29

D、HITACHI E679F、E-679F(W)

E、ISOLA 415

F、ISOLA370HR

板厚大于3.2mm时，优先选用如上D\E\F材料，板厚大于3.2mm且顾客制板说明中要求使   用如上A/B/C材料时，反馈给销售处理。

顾客禁用如下材料：

ISOLA620、NELCO 4000-12、SHENGYI S1170

2.字符：（来源于：BE-10004之 4.2.5）

制板说明中无要求时，字符为白色，

A：NO  (不印字符)

B: TOP  (顶层印字符)

C:BOTTOM(底层印字符)

D：BOTH(双面印字符)

3.板厚公差：

小于1.00mm时，按+/-0.1mm,否则按10%控制

4.翘曲度：

有BGA时，最大翘曲0.5%，无BGA时，最大翘曲：0.7%

5.外形公差：

无要求时，外形公差+/-0.13mm

CAM部分：

1.线路：

可以删除过孔内层非功能焊盘，如果加假铜点时，距离导体距离需大于100mil

2.打叉板要求：

不允许打叉板