（A536）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审1 |  | 20181124 | 标记 |
| CAM2 | 烘板整平 | 20180419 | A53620180410 |
| CAM1 | 不允许局部套印 | 20161028 | A53620161030 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

预审部分：

1.标记：

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。

CAM部分：

1.ERP备注:

阻焊工序备注:阻焊单块板不允许局部套印,如果要套印,整块板一起套印

2.终检增加“烘板整平”流程：

烘板温度130+/-5度，时间50+/-10分钟