（V3A3）顾客特殊要求 
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	Cam3
	打叉板
	20170728
	

	共用1
	FP
	20170510
	V3A320170511

	 
	 
	 20161223
	V3A320161210 

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

摘录于：TCH 00003 0003 GRZZA_9顾客通用要求
共用部分：
1.标记：
        加快捷全套标记，加周期标记，周期格式为：YYWW，如果顾客资料中有“D”或“Date”，其指示为加周期的位置，如果顾客资料中有“U”，其指示为加UL的位置，如果顾客资料中有“L”，其指示为加快捷LOGO的位置
如果没有指定位置时，按我公司常规加。
如果客户设计好了标记的位置，类似下图，但是由于我司的FP logo太大，指定区域加不下，可用 FP 字母替代FP logo
[image: image1.png]



2.孔铜：

       制板说明中无要求时，最小孔铜20μm，平均25μm

3.V-CUT：

       制板说明中无要求时，角度为30+/-5度        

预审部分：
 1.翘曲度：
     有SMT时，翘曲度＜0.7%，无SMT时，翘曲度＜1%
CAM部分： 

1. 此客户所有板都需加电测标记。
2、大于10拼时，电测标记加附边。小于等于10拼，需每个单元都要加
3.打叉要求：

    顾客不允许打叉板和移植板

