（B5JH）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.光学点 | 20200522 | B5JH客户补充要求冯晓卿2020-05-21顾客质量要求评审表 |
| 预审1 | 标记 | 201070929 | B5JH20170946 |
| 预审1 | 表面处理 | 20170803 | B5JH20170748 |
| Cam1 |  | 20170114 | B5JH20170111 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记：

①加我司标记、UL标记、周期标记、符合无铅要求需要加无铅标记

②如果客户的制板说明中要求不加标记时，需要跟客户EQ确认

2.光学点

光学点到孔的距离≤400mm时，偏位公差+/-4mil

光学点到孔的距离＞400mm时，偏位公差+/-5mil

预审部分：

1.表面处理:

客户的板子表面工艺要符合ROHS，如果表面工艺是喷锡的需要跟客户确认

CAM部分：

1.ERP阻焊及终检工序备注：客户要求BGA区域的阻焊不允许假性露铜，其它区域接受每面5个点的假性露铜