（V38V_V39B）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.半导体板的技术标准附件预审/CAM/阻抗 | 20210804 | 泽丰TDR测试要求规范刘中强2021-07-29310003民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.字符 | 20210305 | 客户补充要求刘红橙2021-03-01V38V民品顾客质量要求评审表 |
| 预审2 | 板材、铜箔 | 20191217 | V38V/V39B铜箔使用注意事项张智博2019-12-12顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 超能力公差调整 | 20191205 | V38VV38V孔公差处理规则张智博2019-11-26顾客质量要求评审表 |
| 预审1 | 标记 | 20180328 | V38VV39B20180324 |
| 共用1 | 半导体板的技术标准如附件 | 20170217 | V38N/V39B20170213 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

1.半导体板的技术标准如附件

2. 超能力公差调整

1）对于孔径公差超出工厂能力时，可按照如下规则调整

①完成孔径大于6.0mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；

②完成孔径大于6.0mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-4mil控制；

③完成孔径小于6.0mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-2mil控制

④完成孔径小于6.0mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-1mil控制

⑤金属钻槽孔径公差超能力的按照+/-3mil控制

⑥非金属钻槽孔径公差超能力的按照+/-2mil控制

⑦如果原始公差为偏公差，则供应商将公差按照偏公差进行调整，保证公差区间：如2.0mm的金属孔，公差要求+3/-0MIL,则供应商可调整为+4/-0MIL或者如7.0mm的非金属孔公差要求+4/-0MIL,则供应商可调整为+8/-0MIL.

2）对于guide pin定位孔径公差超出工厂能力时，按照如下规则调整

①针对1.52mm（59.84mil）；1.62mm（63.78mil）；2.02mm（79.53mil）径公差超能力的按照+/-1mil控制，分别取刀按照1.525mm； 1.625mm；2.025mm；

3.字符

所有字符不允许上开窗面（包括焊盘、线、铜皮及基材都不允许），保证不产生歧义的情况下，优先移动，不能移动掏掉处理。

预审部分：

1.标记:

顾客不允许加快捷标记、ul标记、无铅标记，只加周期标记，如果制板要求与此要求冲突，请与顾客确认。

2.板材、铜箔:

除FR4板材外，对应芯板的铜箔必须使用HVLP（1/2oz 或者2/2oz如没有对应HVLP铜箔的材料可忽略）； 当表层不是芯板开料时，铜箔必须使用RTF.

CAM部分：