（V39U）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分6 | 回流焊要求 | 20201013 | 20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件 |
| 预审 | 5 | 20180921 | 销售 |
| GY6 | PSR2000MT | 20180228 | V2YQV2R120180214 |
| YS5 | IT-158 | 20170420 | 20170432 |
|  | 等同V39U | 20170323 | V39U20170347 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

1.无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在底层阻焊层无铜区，若无法加全套标记时，需与顾客确认

2.若顾客制板说明中有关于无铅标记要求时，则按顾客要求，若无关于无铅标记要求时，则不允许加无铅标记。

- 线路、表面工艺：

  - 不允许删除内层孤立盘；

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：允许移线或削孔盘≤2mil（单边），除线路正常补偿外，焊盘只允许加大≤2mil（单边），超出时需提出确认；

  - 表面工艺：（顾客表面工艺代码如下）：

（604）为选择性镀金

（782）为沉锡

（795）沉金，镍厚范围4-6微米

（799）热风整平

注意：若顾客GERBER文件中有SMD盘，请将喷锡（包括有铅和无铅）表面工艺更改为沉锡

（SMD盘的识别方法：确定有无贴片文件 或者确定有无客户提供的MARK点 或者确定文件中是否有贴片焊盘存在）

4) 碳油板:

在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.

- 阻焊、字符:

  - 无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，阻焊桥不能开通窗；

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：针对BGA或贴片焊盘，客户原始设计有阻焊桥时，必须保留阻桥制作。无法保留时必须提出与客户确认；

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：当字符需要移动时，需要提出与客户确认。削后无法辨认的字符需要与客户确认；

- 外形、拼板:

  - 工艺边上允许增加流胶点和分流点,周围5MM范围内不允许有图形

  - V-CUT公差要求：

| 板材 | 余厚及公差 | 板厚 |
| --- | --- | --- |
| FR4 | 板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm 公差+/-0.1mm | 无 |
| CEM3 | 0.65+/-0.1mm | 1.6mm |
| CEM1 | 0.65+/-0.1mm | 1.6mm |
| MCPCB | 0.65+/-0.1mm | 1.5mm |

顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认

  - 机械公差：

机械公差(见下图)：

上图中：     标识                尺寸                      公差要求

B                                           +/-0.15mm

C                  无                        +/-0.1mm

D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

直径>3.6 mm                +/-0.15mm

F                  无                        +/-0.25mm

G                                            +/-0.1mm

H                  每100mm                 +/-0.025mm

NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm

直径>6 mm               +0.2mm

顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

0.4到2.0mm             +0.1mm

直径>2 mm               +0.15mm

PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

长方向公差              +0.3mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制

上图中：

a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm

> 6.0mm                   公差+ 0.2mm

c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm

孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm

6. ERP注意项:

对于顾客要求有卤素且是绿色亚光油墨时（绿色亮光不做要求），为了满足顾客同一个型号每个批次使用的油墨型号保持一致的要求，各个工厂的ERP指示都写PSR-2000MT

7. 对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料

预审部分：

- 板厚公差：顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

2.  验收标准：SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）

3.  翘曲度：无要求时，按0.7%,翘曲高度不能超过2.4mm

4.  阻抗板：顾客要求提供阻抗测试条

5.  材  料：

顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）都会有具体说明，

TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用生益S1000H或联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用生益S1000H或联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。

我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用我司主推的高Tg FR4材料，但是高TG材料成本由公司承担。

a、内或外层完成铜厚≥3OZ

b、层数≥12层

c、成品板厚度≥3.0mm

d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

e、小于等于0.5pitch板

f、盲埋孔

g、凹蚀订单

TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。

NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换

6. 100%回流焊要求：客户设计符合如下任何一项要求时在电测前添加回流焊流程

HDI

混压板

按照公司密集孔规则，当对应板子需要执行“跳钻”命令时

外层RTF铜箔

按PCN20181002自动识别出有“无铜区”时

埋铜块

CAM部分：

1. 当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM

当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米

若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米

2.不接受打叉

3. 如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）,即周边铜皮包围和铜皮上的开窗不允许更改大小

5 满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准