（G0CB）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用4(1) | 反光点距离外边3mm | 20170904 | G0CB20170901 |
| 共用4（4） | v-cut余厚 | 201706074 | G0CB20170612 |
| 新 |  | 20170509 | G0CB20170450 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记:

加快捷标记,包括周期(要求在单元板上加,无法加下时,与顾客确认)

2.过孔处理:

过孔要求塞孔,	CAM在EPR备注:BGA处不允许假性露铜，非BGA处每面允许5个假性露铜

3.焊盘尺寸公差：

SMT≤10mil±1mil；SMT>10mil±10%；BGA焊盘优选正公差（技术中心彭文才评审结果：只针对底铜≤0.5OZ订单，焊盘不能少补偿，底铜0.5OZ，SMT焊盘补偿1.8mil，底铜0.33OZ，SMT焊盘补偿1.8mil，间距不足可以补偿 1.5mil ，因客户对焊盘尺寸有严格要求，不允许少补偿）

4.拼板（无要求时）

①工艺边宽5-6.5mm，加4个反光点（其中一个不对称），若单元板尺寸＜18mm时，需要做20拼

反光点距离工艺边外边3mm(如下图所示)

②单元板直径＜18mm的圆板拼板时，板与板之间桥连宽3-5mm（若果顾客设计与该要求矛盾，请与顾客确认）

③如果为快捷做的拼板图,则顾客要求确认带尺寸的拼板图后再制作

④如果客户制板说明对V-CUT余厚有要求，需按客户的制板说明,如果对余厚没有要求，则需要0.8mm＜板厚≦1.6mm ，V-CUT余厚按0.3+/-0.1MM控制（断板或无法分板客户自己承担），其它板厚V-CUT余厚按我司常规能力，

预审部分：

1.外形公差（无要求时）：

外形±0.15mm（冲板时，按±0.1mm）

2.板厚公差

板厚≥1.0mm，公差±10%，板厚＜1.0mm，公差±0.1mm

CAM部分：

- 1.打叉板要求：

| - Unit数量 | - 允许打叉数 |
| --- | --- |
| - ≥10 | - 3 |
| - ＜10 | - 不允许 |
| - 打叉板数不允许超过交货数的20% |  |

- 2.ERP备注：

- AOI工序备注：不允许补线