（V3EV）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引用V2DR |  |  | V3EV20170517 |
| 共用3（1），钻孔类型5，共用5（4） | 面铜，type5 | 20170104 | V2DR20161228 |
| 预审4 | 说明 | 20161013 | V2DR20161010 |
| 共用部分3,5 | 钻孔 | 2016.3.9 | 销售邮件 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：以下要求来源于文件Danfoss Power Electronics General PCB specification.PDF.Document ID 00361836,版本号A 16.

- 标记:

  - 客户要求加FP LOGO时，优先添加全套标记；如果空间不足需要拆分添加时，则可以不加FP logo,但是E-number及其他信息一定要加(见下图)，当仍然加不下时必须与客户确认；

  - 板上不允许加无铅标记或RoHS标记。这些标记如果要加，客户自己会在文件中设计好；

- 板材、叠层：

  - 无特殊要求时，使用TU768板材，同时在字符或阻焊层上印上板材型号名称（注意对应下面不能有铜）, 客户文件中要求材料符合UL796的要求，我们公司的材料都是可以满足的，不用确认；

  - 板厚公差按+/-10%；

- 钻孔：

  - 孔铜最小20，平均25UM。激光盲孔孔铜最小10，平均12UM；面铜按IPCIII级

  - PTH孔环按IPC3级标准制作，非支撑孔外环大于6mil；

  - NPTH孔径大于6mm，可以采用铣方式制作，公差按照+/-0.1mm控制；无要求时NPTH槽公差按+/-0.1mm

  - 如果顾客Gerber中有要求制作非金属化孔3.0mm+0.08/-0.0mm或要求制作非金属槽孔3.0*4.0mm(公差为:3.0 +0.08/-0.0mm*4.0+/-0.1mm), 需按此要求制作，不需要与客户确认(需要使用钻槽的工艺，铣槽是不行的（乔工评审）)；

  - 如果顾客提供钻孔文件中有如下信息，

其中Type为钻孔类型，请预审将该信息传递给CAM，Cam按如下公差要求控制：

| Type | 公 差 |
| --- | --- |
|  | +0.08/-0.08mm |
|  | +0.10/-0.06mm |
|  | +0.14/-0.03mm |
| - 、22 | +0.08/-0.00mm |
| - 、23 | 长：+/-0.1mm 宽：+0.08/-0.00mm |
| - 50 | PTH、PTH SLOT:±0.1MM ＜4MM的NPTH：±0.05MM ≥4MM的NPTH：±0.10MM NPTH SLOT: ±0.10MM 备注：（已与技术中心杨烈文沟通槽孔公差+/-0.10mm,可以制作，销售加价20%，交期适当延长） |

钻孔类型type为5时，是指单面开窗的孔按塞孔制作

- 线路、表面工艺：

  - 盲孔不允许破孔、可以添加泪滴焊盘；

  - 不允许补线、不允许删除内容孤立焊盘；

- 阻焊、字符:

  - 阻焊颜色绿色，字符白色。阻焊型号需加在字符或阻焊层（注意对应下面不能有铜）；拐角处阻焊厚度最小5微米,外层完成铜厚小于等于40微米时，铜面上阻焊厚度最大35微米，外层完成铜厚大于40微米时，铜面上阻焊厚度最大55微米（大铜面上阻焊厚度最大75微米）

  - 允许阻焊修补；

  - 字符油墨厚度最大30微米

  - 如果NPTH（孔、槽）未开窗，按阻焊开窗制作，但不能露铜

- 外形、拼板:

  - 外形公差+/-0.10MM；

  - 单元板交货或SET交货(SET板边）板四角需倒半径1.2MM圆角；

  - 每个交货单元需根据下图方式添加标识,注:下图最外的框是拼板,非SET.(注意：下图为生产拼板图)：

      - 如果交货单元是拼板，则只需在工艺边上添加一个编号即可；

      - 如果交货单元是拼板且无工艺边的情况，则在每一个单元板都添加编号，同一个SET中交货单元的编号需相同。（1拼交货的也按此要求）

      - 编号请添加在顶层阻焊或者顶层字符层；

- 其他:

  - 不允许单拼报废；

预审部分：

- (删除了)

- 当客户提供文档说明冲突时，优先级按照如下：采购单说明〉 客户制作说明 〉 部分顾客要求〉IPC标准

- 关于叠层，客户只需要介质符合最小厚度的要求。如果为了达到要求会加大板厚，可以和客户确认加大成品板厚，但是不能发具体叠层和客户确认各层之间的介质厚度；

4. 当客户制板文件说明中有如下要求时：

或有提供到PERFAG 2F 或PERFAG 3D时，可忽略此要求，按照客规要求制作即可

CAM部分：