（S9C5）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记 

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
1.所有订单除常规报告外还需提供：离子污染度测试报告、可焊性测试报告、切片报告给客户。

2.印制板翘曲度不超过0.75%。
3. MARK点位置距离PCB边缘大于等于5mm，如不满足需提出与客户确认。

4.如需增加工艺边，需客户提供具体增加方式，如未提供，需提出与客户确认。

5.需在印制板上添加生产周期（YYYYMMDD，即下单日期年月日）和十位生产编号（不要体现内部版本号，例如：可添加2S9C5001B0,不可添加为：2S9C5001B1），NOPE单需通知销售升级版本。

6.标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。
7.验收标准：制板说明中无要求时，IPC-6012 Ⅲ级。
