（B4GG）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用3.cam1 | 双面无阻焊 | 20181217 | B4GG20181214 |
| GY2 | V-CUT | 20180721 | B4GG20180718 |
| GY1 | S1141 | 20180503 | GC |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1. S1141板材替换为IT158板材规则

| S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户代码 | 技术中心给出替换规则 | 工程执行要求 |
| B4GG | 不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材 | NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。 |

2.V-CUT:

板厚为1.6mm时，V-CUT余厚按照0.35+/-0.1mm控制；其余板厚按我公司常规控制

3.非金属化孔、槽：

对于双面不印阻焊的板，非金属孔、槽按铣的方式加工，不允许钻（钻非金属孔无法保证孔内洁净度），非双面不印阻焊的板不做限制

预审部分： 无

CAM部分：

1.板边划线：

对于双面不印阻焊的板，板边和板上不允许任何划线（包括电测划线和各种检验线），非双面不印阻焊的板不做限制