（ACH5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.标记（板材型号） | 20220610 | 660279顾客要求陈文涛2022-06-10顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.翘曲度要求 | 20211227 | 同泰怡PCB相关要求陈文涛2021-12-03660279民品顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 删除加板材型号 | 20180725 | Ach520180710 |
| CAM1 | ERP | 20180529 | ACH520180517 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

1.标记：

制板说明中无标记要求时，加快捷全套标记，包括周期标记，以及加板材型号，加完标记后需要跟客户EQ确认标记的内容及位置

2.翘曲度≤0.55%（①.理论翘曲≤0.1%可以直接制作；②.理论翘曲＞0.1%的板，按软件建议值与客户建议翘曲)）

预审部分：

1.板材：

客户要求IT-170GRA1材料时，工程师不要给顾客建议替换成其他板材，按IT-170GRA1材料制作

CAM部分：

1.ERP备注：

AOI工序备注：不允许补线

阻焊及终检备注：BGA区域不允许假性露铜，其它区域允许每面5个点的假性露铜