（V2PG）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fr4高TG | 20180822 | XS |
| 终端0001 |  | 20180822 | V2pg20180810 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

V2PG终端客户（Siemens AG MO MM）增加如下要求：终端顾客代码：V2PG-0001(来自于：SD005J)

- 顾客无要求时，材料使用FR4 高TG材料

- 顾客无要求时，孔铜最小25um,面铜完成最小50.8um.

- 顾客无要求时，字符颜色为白色。

- 金手指：镍厚最小5.08um，平均7.62um;金厚最小0.25um，最大0.76um

- 焊环要求，焊盘接壤处线宽大于等于10mil，环宽最小4mil，焊盘接壤处线宽小于10mil，环宽最小2mil

- 板厚小于1.6mm，翘曲最大1%；板厚大于等于1.6mm，翘曲最大0.7%

- 顾客无要求时，加我司全套标记，周期格式：WWYY，以蚀刻的方式。

- 顾客板上没有层标时，需要在板上增加层标，层标方式无要求

预审部分：

CAM部分：