（A9N7）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.阻焊 3.外形 4.标记 | 20210106 | 泰斗PCB进料检验规范陈文涛2020-12-23661510民品顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 板边半孔 | 20190312 | A9N720190309 |
| CAM1 | F | 20180922 | A9N720180919 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.板边半孔板

①制板说明中无要求时，沉金金厚对于IPC II级标准按0.05-0.15微米，沉金金厚对于IPC III级标准按0.075-0.15微米，镍厚按3-8微米，

②铜面上阻焊厚度按25+/-5微米控制

③CAM在板镀工序备注：半孔孔粗≤20微米，打切片监控孔粗质量

终检工序备注：顾客不接受金属化半孔处毛刺披锋倒卷和半孔铣破的问题。

④过孔处理：

IPC II级标准时，按阻焊塞孔；IPC III级标准时，按树脂塞孔，无法满足塞孔时，需要与顾客EQ确认

⑤打叉板：

2.阻焊

①不允许阻焊入插件孔

3.外形

①铣外形公差+/-0.1mm

②翘曲度：

IPC二级标准时，翘曲度最大0.75%，IPC三级标准时，翘曲度最大0.5%

扭曲计算公式：（扭曲高度/1*对角线）*100%  此备注在功能检查

a.理论翘曲≤0.1%的板可以直接制作

b.理论翘曲＞0.1%的板，按软件建议值与客户建议翘曲（由预审计算确认处理）

4.标记

①默认周期格式为YYWW,若客户要求非此格式需要与客户EQ确认。

预审部分：

.

CAM部分：

1.增加“F”

在周期旁边增加字母“F”