（V355）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	0001（9）
	材料
	20181127
	销售

	新增终端0001
	
	20181116
	V355v2t520181112

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示
共用部分：
V2T5的终端客户KLA-Tencor Corporation:( 终端顾客代码：V2T5-0001) ;来自：Document#: 0261888-000 Rev:AA
1、 优先等级：

   订单要求> Drawing > 客规 > IPC标准等其他

1、 验收标准：
   无要求时，验收标准为IPC-II I

3、标记：

       无要求时，加快捷标记，包括周期，加批次号

4.翘曲度：

       无要求时，翘曲度按0.7%

5、孔铜：
   无要求时，孔铜最小20μm，平均25μm

6、铜厚：
    无要求时，完成铜厚1OZ

7、表面处理：
    无要求时，按沉银表面处理，银厚范围0.1-0.5μm

8、金手指倒角：

    无要求时，金手指倒角15mil*45度

    如下图
                            [image: image1.png]d Edge
(Side View)




9.制板说明中无板材要求时，请使用高TG材料
预审部分： 无
CAM部分： 无
