（A9VU）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20190103 |  |
| 预审部分、CAM部分、MI部分1 | 过孔工艺 | 20220726 | 黄志豪 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期

预审部分：

- 过孔工艺：

①客户要求阻焊塞孔，不允许藏锡珠，故对客户要求阻焊塞孔的板，与客户确认按树脂塞孔制作，若客户不同意，则必须使用曝孔的制作方式。

②当存在＞0.35mm的盘中孔阻焊塞孔时，需与客户确认是否允许有绿油帽，不允许绿油帽的建议更改为树脂塞孔。

CAM部分：

- 过孔工艺

过孔阻焊塞孔，需制作曝孔菲林

MI部分：

- 过孔工艺

过孔阻焊塞孔，增加曝孔流程