（B020）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用2 | 金手指倒角 | 20190805 | B020210006 大连捷成实业发展有限公司 PCB2.54mm金手指倒角工艺要求王浩2019-05-22顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2.金手指倒角:

①PCB的0.8mm(0.8mm为相邻金手指中心点间距)金手指部分倒角工艺要求声明如下：

倒角角度：45°,    公差范围：±10°；

倒角深度：0.45mm, 公差范围：±0.10mm；

②PCB的2.54mm(2.54mm为相邻金手指中心点间距)金手指部分倒角工艺要求声明如下：

倒角角度：30°,    公差范围：±10°；

倒角深度：0.95mm, 公差范围：±0.10mm；

预审部分：

CAM部分：