（B4HX）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC1 | FPC部分 | 20210624 | / |
| FPC2 | FPC要求.2 | 20220319 | 吴梦豪 |
| 预审部分1 | 确认 | 20220430 | 谢寻 |
| 公共部分2 | 金相切片图纸 | 20220613 | B4HX补充要求王栋梁2022-06-08110028军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；

- 出货要求：

- 当客户要求提供金相切片图片时，需在预审指示描述：“内包装备注：随货的出货报告中，金相切片的图片需要彩打。”

预审部分：

- 孔铜：

- 当客户要求孔铜40um以上时，不要与客户确认降低孔铜，按客户要求做。

CAM部分：

FPC部分：

1、叠层设计：

通槽流程,为了避免刚挠结合处藏锡珠问题只能设计半槽并先喷锡再开盖。流程设计为：“阻焊-钻透气孔-打印字符-…-固化-…-红胶带封透气孔-喷锡-…-开盖-…”流程,否则需要进行评审 。

2、检验要求：

请在热风整平流程和终检添加备注: 不接收刚柔板连接区藏锡，每块板用X光检验软硬结合区是否存在锡珠。