（S385）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | 20190114 |  |
| 预审部分1 | 问客 | 20210706 | 谢寻-甘俊 |
| 公共部分1.2.3 预审部分2.3.4 CAM部分1. | 凹蚀、切片测试、引工艺线 孔、线宽、板厚、外形公差 电测、标记 | 20211230 | 四创印制电路板技术、质量协议---协商修订版甘俊2021-12-23340015/S385军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 凹蚀要求:

- 对于环氧树脂板(FR-4)，凹蚀深度范围要求5~40μm，优选的凹蚀深度为13μm，不允许有负凹蚀；

- 高频、高速板材不做凹蚀。

- 孔:

- 金属化孔公差按±0.1㎜，压接件孔公差按±0.075mm，非金属化孔的公差范围按±0.075mm；

- 对于高频板，铜镀层平均厚度应≥25um，单点不得低于22.5um；

- 对于其它板材，铜镀层平均厚度应≥25um，单点不得低于20um；

- 线宽公差

- 对于高频板，线宽≤0.5mm时，公差为±0.03mm；线宽＞0.5mm时，公差为±10%。

- 对于其它板材，线宽公差为±10%~20%。

- 镀金要求:

镀金板需采用引工艺线制作，接受引线残留0.1um以内。

5、切片测试:

需提供切片测试报告。

预审部分：

- 问客:

如下问客共性问题,由预审依据附件传递给CAM。

- 板厚公差：

当板厚≤1.3mm时，公差±0.1mm；当板厚＞1.3㎜时，公差范围是：±10%,含丝印和阻焊；

- 外形公差：

当有图纸时执行图纸的公差要求；无图纸时执行：±0.1mm的公差要求，激光成型为+0/-0.1㎜。

- 标记:

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期。

- 翘曲度:

翘曲度要求≤0.75﹪；

CAM部分：

- 测试:

印制板电性能测试：应当100%检验：

飞针测试参数

|  | 开路电阻判定 | 短路电阻判定 |  | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 印制板 | 高频板 |  |
| 测试参数 | 3-5Ω | 20MΩ | 100MΩ | 250V |

注：当印制板的相关网络为长导线，测试阻值超过5Ω时，应计算其电阻理论值，在测试记录里记录理论值和实测值。

。