（S8FD）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 4.焊盘 | 20220425 | 340007合肥星波通信技术有限公司武柘绪2022-04-19顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.表面处理：化学镍钯金 2.背钻孔2）钻刀设计 | 20220124 | 合肥星波通信技术有限公司武柘绪2022-01-11340007民品顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 背钻孔 | 20210712 | 合肥星波通信技术有限公司武柘绪2021-07-06340007民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2.背钻孔

1）背钻孔塞孔不允许有金圈（锡圈），不允许采用负焊盘蚀刻方式。

2) 背钻钻刀常规按D+10MIL设计，若孔间距或者孔到线间距不足则按D+8mil设计，若D+8mil设计还不足时提EQ与客户确认

3.表面处理

化学镍钯金：钯厚最小0.15μm

4.焊盘

必须保证焊盘大小一致，局部线路可以直接做复合型开窗，如果加大焊盘做复合型开窗，需要与客户EQ确认

预审部分：

CAM部分：