（ACIT）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.其它

1）翘曲/弓曲：翘曲/弓曲≤0.75%
2）金厚：图镀铜镍金：金厚≥0.05μm

      沉金：金厚≥0.05μm

      化学镍钯金：金厚≥0.03μm
金厚主要参考图纸要求和IPC相关标准（上面要求为IPC-6012D的要求）

预审部分： 
1、 图纸和客户规范未定义的要求参考IPC-II
CAM部分： 
1.打叉板要求
	拼版数
	打叉数量/每拼
	允收最高比例（按set计算）

	4拼（含4拼以下）
	≤1
	10%

	5拼-10拼
	≤2
	

	11拼（含11拼）及以上
	≤3
	


