（B447）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 1 | 标记 | 20190103 | / |
| 共用部分 1 | 标记 | 20200323 | 110443陈玲2020-03-12 |
| CAM部分 | 锡厚 | 20200415 | 110443陈玲2020-04-03 |
| 共用部分 预审部分 CAM部分 | 更新技术协议 | 20200424 | 110443陈玲2020-04-21 |
| 共用部分 7 | 共性问题 | 20200529 | 110443陈玲2020-05-11 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.PCB板上不允许添加我司任何标识(包括沉金、图镀铜镍金的无铅标记，电子测试、生产检验板边划线等都不允许)。

2.外形公差：当有图纸时执行图纸的公差要求；无图纸时按±0.15mm。

3.所有多层（大于2层）印制板需要做正凹蚀。凹蚀深度5μm~40μm，优选13μm。

4.需要提供阻抗测试条。

5. CAM注意：单元板按客户说明文件在指定位置印制批号和编号，编号按【888】格式，从001开始顺序制作。

6.所有订单都需加B5N6指定的测试条，附连测试条由客户设计，如果没有设计附连测试条需要与客户确认。附连测试板上需加客户图号(不要重复加)、批号和对应生产板的编号范围。例如：一个PNL我司拼了10拼，若交付数量25块，则我司至少生产3个PNL，则测试条编号为01（001-010）、02（011-020）、03（021-030），备注交付3个测试条。CAM注意：每个生产PNL需要加两个附连测试板(其中一条需交给客户，另一条自留制作切片，同时要求两个附连测试板编号一样)，附连测试板与印制板一起交付。

预审注意事项：附连测试板标记客户图号、批号和对应生产板的编号范围按以下5种方式制作：

(1).单元板内不印字符，测试条上不印PNL批号和编号范围；

(2).单元板印批号不印序列号，测试条只印PNL批号，不印编号范围；

(3).单元板内印批号和序列号，测试条对于印PNL批号和编号范围；

(4).单元板内印批号和序列号，测试条上任何层无客户型号，需要我司在测试条顶层字符添加客户型号，PNL批号和编号范围；

(5).当客户要求加批号和序列号时，但是实际单元板内无空间加批号和序列号，测试条上也不印PNL批号和编号范围。

7.以下按附件共性问题制作，不需要与客户确认。

预审部分：

1.不加我司任何标识。

2.需要使用凹蚀专用板材(可以使用S1000-2板材)。

3.客户有序列号连续编号和允许断号两种要求，若有图号不允许断号，信息表中会注明。另外，信息表中额外注明的编号（如14-7431要求丝印 20200311-001至014，此编号是不允许断号的）。预审注意客户要求的识别，预审指示给CAM序列号是连续编号，还是允许断号。

4.报价条件需要勾选：金相切片检测报告，热油测试报告(要求时)，孔电阻测试报告，阻抗测试报告(要求时)。

CAM部分：

1.有铅(或无铅)喷锡厚度1-40μm。

2.孔径公差：PTH（0，+0.15mm），压接件±0.05mm，非金属化孔±0.05mm。

3.不允许补线。

4.需要做孔电阻测试。

5.飞针测试参数要求：开路电阻3欧姆；测试电压250V；最小绝缘电阻50兆欧。

6.孔铜厚度不小于25μm。

7.微波印制板表面额外贴一层保护膜，防止划伤。