（V3IW）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用/预审/CAM | 导入V29Z要求 | 20200421 | HK0133(旧代码V3IW)顾客补充要求邓丽静2020-04-21顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 如果客户在文件中说明“place your own UL-Code and E-number. Not the Flatfield multilisting code”那么请添加我司全套UL标记，不加客户的UL标记；（2018.8.23更新，NOPE单以及NOPE更改单不做处理）

  - 如果客户在文件中说明“Place UL code with corresponding E-number which you normally use”，那么请添加我司全套UL标记，不加客户的UL标记；（2018.8.23更新，NOPE单以及NOPE更改单不做处理）

  - 如果客户没有任何说明，或者在文件中说明“Place UL code which you normally use” 那么请添加我司全套UL标记，不加客户的UL标记；（2018.8.23更新，NOPE单以及NOPE更改单不做处理）

4)如果由于空间不足或其他原因导致无法按照上述三项进行UL标记的添加，请在EQ确认单中与客户说明。

5)客户指定阻焊层标记位置,但对应位置是铜皮时，请按客户要求位置,直接将标记加在铜皮上；

6)客户没提要求PB禁止标记，默认不加；

- 钻孔：

  - 凡是钻孔和焊盘等大且无电性能连接或是对应线路层无焊盘的孔均按NPTH孔制作；

  - 当顾客要求孔，槽孔公差+/-0.06m，超我司能力时. 孔径≥6.0mm,以及槽孔公差可以按+/-0.13mm控制；

- 线路、表面工艺：

  - 当金手指金厚要求最小0.76um时，可更改为按金厚0.5-1um控制；

  - 我司外形(内槽)或V-CUT削铜时削SMT≥10%时，需与顾客确认；

- 阻焊、字符：

  - 部分SMT或反光点未开窗，需要与顾客确认；

5.其他

1）与客户确认EQ时使用NCAB的EQ模板

预审部分：

- 如果客户要求用黑色阻焊亚光油墨，可以默认使用我司常规黑色油墨（不区分亚光和亮光），无需与客户确认；

- 在文件 Tech Specs及gerber 文件中层名为“stack up”的铜厚默认是完成铜厚（有特殊要求除外）；两者有矛盾时，请与客户确认；

- 如果在Tech Specs 文件里，UL和 Date code写YES的，那么在gerber文件的“Border” 层中也会指出相对应的位置；无指定时，请与客户确认；

- 如果在Tech Specs中UL 和 Date code写NO的，但border层中指出位置的，请与客户确认；

- 当客供叠层结构板厚超标或无法达到成品板厚时，按客供叠层制作,按理论叠层厚度和确定成品板厚,忽略顾客成品板厚要求；

- 当顾客要求的PP,我司无库存(如2125化片)，在满足层间厚度的前提下,允许调整PP型号；

- 当顾客要求使用S1000-2板材,更改为IT-180A与要和顾客确认；

- 当顾客说明文件中有字符要求,但Gerber文件中未提供字符层时，需要与顾客确认是否印字符；

- 表面工艺FLASH GOLD按镀金制作；

- 若顾客提供有”Mask_requirement.zip”文件时，请指示给CAM：顾客提供有”Mask_requirement.zip”，若Mask_requirement.zip中有成品图，图上有红色打叉区域，请将该成品图传递给CAM。

CAM部分：

1.若预审指示有：顾客提供有”Mask_requirement.zip”，则在ERP阻焊及终检工序备注：每个单元板允许补油最多5次，每处面积小于10mm*10mm；若预审同时提供有成品图，请将该成品图传递给生产，同时阻焊和终检工序备注：成品图中红色打叉区域处不允许补油，但接受面积小于10mm*10mm的轻微擦花。