（V2TS）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | - 焊盘 - 阻焊 - 表面处理 - 外形 - 电测 | 20201116 | PCB Manufacturing Requirements Ver 6.9袁巧玲2020-10-20V2TS顾客质量要求评审表V2 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 焊盘

- 内层非功能焊盘可直接删除，无需确认

- 非金属化孔所有层的焊盘都需要删除。

- 阻焊

1）不允许阻焊入孔

- 表面处理

- 沉金：金厚最小0.05μm，镍厚3-6μm

- 镀金手指：金手指金厚最小0.762μm，镍厚最小1.27μm

- 外形

- 导体到板边的距离最小10mil

- 电测

导通电阻：10Ω；绝缘电阻：10MΩ

预审部分：

CAM部分：