（ACYE）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审1.2 CAM 1 | 翘曲度 阻焊油墨 “烘板整平”流程 | 20191109 | ACYE/662810大像-客户补充要求刘喜平2019-10-23顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

预审部分：

- 翘曲度: 翘曲度标准按0.5%执行。

- 阻焊油墨：客户制板说明要求绿色亮光，默认使用油墨型号：静电喷涂油墨PSR2000 SP-200T/CA-25 SP200。如客户另有其他要求单独和客户确认。

CAM部分：

- “烘板整平”流程：每个订单生产流程增加,“烘板整平”流程。