（ADE1）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1-2 | 20210417 | 62097 Requirement刘晶晶2021-01-26420452民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1-3 |  |  |
| 共用部分 | 1-6 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

- 默认在工艺边上添加我司UL标记，周期，批次号。

- 无要求时在工艺边上添加客户产品型号和版本号

- 电测章需加盖在工艺边上（CAM需指示给生产）

- 若客户没有设计工艺边则标记添加位置和电测章位置需要与客户EQ确认。

2.铜厚要求

1）板厚≤1.575mm时，最小孔铜厚度为25μm；

2）板厚＞1.57mm时，最小孔铜厚度为30μm

3）机械盲孔最小孔铜厚度为25μm

4）表面完成铜厚要求

| 设计完成铜厚 | 成品最小完成铜厚 |
| --- | --- |
| 2OZ | 63.5μm |
| 3OZ | 96.52μm |
| 4OZ | 121.92μm |

3.阻焊

1）线顶上阻焊厚度≥10μm，其他铜面上阻焊厚度≥18μm

4.表面处理

1）无要求是表面处理默认为沉金

2）沉金金厚0.05~0.127μm，镍厚3~6μm

3）金手指金厚最小0.762μm，镍厚最小2.54μm

4）喷锡锡厚2~40μm

5）OSP膜厚0.25~0.6μm

5.翘曲度

单双面板≤1.5%，多层板＜0.7%

6.有CAF要求

预审部分：

- 无要求时，铜厚≥2OZ的板需要使用HTE铜箔。

- 无要求时，铜厚≥2OZ板默认使用高TG板材

3.最小介质厚度90μm

CAM部分：

1.离子污染度：＜1.0μg/cm²NaCl

2.AOI工序备注：内层允许补线，外层不允许补线