（S841）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | 20210701 | 2018WX-DLBJG-微系统通用---（国博质量协议）甘俊2021-05-20321376 /S841军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；

- 报告:

- 需提供金相切片报告；

- 需提供镀层厚度测试报告；

- 需提供可焊性测试报告；

- 表面工艺:

- 所有镀金板需拉引线制作,禁止图形边缘露铜,去除工艺线后，工艺线位置的导体残留突出宽度或缺口深度不超过0.1mm。

- 双面微波板：

- 微带线宽≤0.5mm时，公差为±0.025mm；线宽＞0.5mm时，公差为±5%；

- 若客户加工说明中无要求，则镀层默认按如下规则：镍层厚度2μm-5μm；主面（正面图形面）镀金层金厚≥2μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1μm-0.5μm。

- 多层板：

①若客户加工说明中无要求，则多层板镀层默认按如下规则：

1)电镀镍金

镍层厚度2μm-5μm；主面（正面图形面）镀金层键合区域金厚≥2μm，焊接区域金层厚度0.1μm-0.5μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1μm-0.5μm。

2）镍钯金

镍层厚度2μm-5μm；，钯层厚度0.05μm-0.3μm；镀金层厚度≥0.05μm；

预审部分：

- 预审工程师完成订单后需将最终的工程EQ确认单发送至ganjun@chinafastprint.com和sales4.sh@chinafastprint.com邮箱。

CAM部分：

- 检验。

对于多层板微波板窄间距（0.13~0.15mm）微带线设计的局部位置，如有导体边缘渗金问题，需保证加工后最小间距达到0.1mm；