（C1PA）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	5.白油块要求
	20220719
	510654白油块添加规范张浪2022-07-14顾客质量要求评审表

	共用部分
	2.焊盘设计要求
	20220704
	XS，GC确认

	共用部分
	4.假性露铜
	20220228
	510654510654特殊客户要求张浪2022-02-25顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.阻焊油墨要求
	20220111
	510654质量要求张浪2022-01-07510654民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	共用部分2.焊盘设计要求
	20211116
	C1PA工程设计要求张浪2021-11-08510654民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.金厚
	20210804
	510654（C1B2标签和包装要求）张浪2021-08-02510654民品顾客质量要求评审表


共用部分：
1.光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

2.焊盘设计要求：为了保证焊盘的一致性，所有开窗焊盘（只针对SMD和BGA）都需要按照复合型开窗设计，复合型开窗设计规则参考BGA的设计要求，和铜面接触的位置按补偿前单边1.5mil设计。
3.阻焊油墨要求

阻焊油墨不允许随意更换，绿色油墨要求使用PSR-4000 G23K
4. 假性露铜：客户不允许产品出现假性露铜
5.白油块要求

1）工艺边铺铜不允许做成阻流块需做成整块铜皮；
2）顶面有白油块的位置，底面若有字符，请将字符位置移开，保留空白；
3）顶面白油块位置，底面对称位置，请同步新增白油块。

4)白油块大小为5mm,与Mark点保持5mm以上间距
5）白油块个数添加规则：24拼的顶底层各3个，10拼的顶底层各1个，20拼的的顶底层各2个顶底各2个时加在对角线位置，20拼的添加方式可参考下图（注意顶底层白油块位置一致）
6）白油块需保证平整，不能有条纹褶皱。
[image: image1.png]FREEFLAL

T LA

0|
o)
0|
|
9|
L
T AL £





预审部分：
CAM部分：



























